PO HUMEE Y 2015, 60, nr 3
179
# Właściwości kompozycji poli(kwas akrylowy)/ modyfikowana skrobia stosowanej jako nowe spoiwo polimerowe
Beata Grabowska1^ł), Barbara Pilch-Pitera2), Karolina Kaczmarska^, Barbara Trzebicka3),
Barbara Mendrek3), Dariusz Drożyński1), Piotr Łątka4)
DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2015.179
Streszczenie: Zbadano stabilność wybranych właściwości fizykochemicznych nowych, ekologicznych
spoiw polimerowych w postaci wodorozcieńczalnych kompozycji poli(kwas akrylowy)/sól sodowa kar-
boksymetyloskrobi (PAA/CMS-Na). Wodną kompozycję PAA/CMS-Na przechowywano w zamkniętych
naczyniach w temp. 10 °C. Podczas trzymiesięcznego przechowywania badano zmiany zabarwienia, lep-
kości, kąta zwilżania szkła kwarcowego, struktury oraz rozkładu wymiarów cząstek spoiwa i na tej pod-
stawie dokonano wstępnej oceny stabilności kompozycji. Sporządzono i utwardzono masy formierskie
z udziałem wodnej kompozycji PAA/CMS-Na i określono ich wytrzymałość na zginanie. Stwierdzono,
że w założonym czasie przechowywania, w warunkach zbliżonych do panujących w odlewni, nowe spo-
iwo nie traci właściwości wiążących ziarna piasku osnowy w masie formierskiej.
Słowa kluczowe: poli(kwas akrylowy), modyfikowana skrobia, kompozycja polimerowa, stabilność,
spoiwa odlewnicze.
## Properties of poly(acrylic acid)/modified starch compositions applied as a new polymeric binders
Abstract: The selected physicochemical properties of water-thinnable poly(acrylic acid)/sodium salt of
carboxymethyl starch (PAA/CMS-Na) compositions — new environmentally friendly polymer binding
agents — were investigated as a function of time. The aqueous composition PAA/CMS-Na was stored in
closed vessels in a cooling chamber at 10 °C. During the three-month storage period the changes of colo-
ration, viscosity, wetting angle on quartz glass, structure and size distribution of the binding agent partic-
les were studied. On this basis, the stability of the binder properties was preliminarily evaluated. Addi-
tionally, the moulding sands containing an aqueous composition PAA/CMS-Na as a binder (stored for
a week or three months) were prepared, hardened and subjected to the bending strength tests. It was
found, that after three months of storage under conditions resembling those found in a foundry the new
binder did not lose its properties as a binding agent for the moulding sand.
Keywords: poly(acrylic acid), modified starch, polymer composition, stability, foundry binders.
W technologii mas formierskich i rdzeniowych jako	branym rozpuszczalniku. Spoiwo o odpowiednich właś-
organiczne środki wiążące stosuje się spoiwa polimero-	ciwościach fizykochemicznych spełnia ważne zadanie
we, zawierające w swoim składzie jedynie polimery syn-	w technologii odlewniczej, ponieważ dzięki zdolności do
tetyczne lub naturalne, rozpuszczone we właściwie do-	wiązania ziaren osnowy nadaje masie określoną wytrzy-
małość mechaniczną, umożliwiającą wykonanie formy,
a następnie odlewu o wymaganych parametrach [1].
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział	Do polimerów syntetycznych stosowanych w odlew-
Odlewnictwa, Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych, ul. Rey-	nictwie zalicza się m.in. polistyren, poliakrylany oraz
monta 23, 31-059 Kraków.	poliuretany. Polistyren stanowi główny składnik spoiwa
Politechnika Rzeszowska, Katedra Technologii Tworzyw Sztucz-	używanego w procesie Syncor, opracowanym w Instytu-
nych, Al. Powstańców Warszawy 6, 35-959 Rzeszów.	cie Odlewnictwa w Krakowie [1], osnową natomiast jest
Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych, ul. M. Curie-	wyłącznie piasek kwarcowy. Spoiwo w postaci mieszani-
-Skłodowskiej 34,41-819 Zabrze.	ny polistyrenu i dodatków substancji zarówno absorbu-
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, Zakład Technologii	jących, jak i adsorbujących jest rozpuszczone w organicz-
Chemicznej, ul. Ingardena 3, 30-060 Kraków.	nym rozpuszczalniku, np. octanie etylu lub trichloroety-
ł) Autor do korespondencji; e-mail: beata.grabowska@agh.edu.pl	lenie. W składzie masy formierskiej zawartość spoiwa

180
POLIMERY 2015, 60, nr 3
Syncor wynosi 4—6 cz. mas. Wytrzymałość na zginanie
masy po utwardzeniu wynosi 1,2 — 1,5 MPa. Masa cha-
rakteryzuje się dostateczną płynnością oraz bardzo do-
brą wybijalnością. Jednak ze względu na obecny w skła-
dzie spoiwa, szkodliwy dla otoczenia niepolarny roz-
puszczalnik (trichloroetylen), w zmodyfikowanej wersji
procesu Syncor — w procesie Polcor — zastępuje się tri-
chloroetylen alkoholem etylowym [1].
W zespole BCIRA (British Cast Iron Research Associa-
tion) opracowano proces o nazwie CO2-Polidox. Wyko-
rzystuje się w nim rozpuszczalne w wodzie spoiwa poli-
akrylanowe w postaci soli sodowej, a sieciowanie prze-
prowadza się w warunkach pokojowych za pomocą
związków metali wielowartościowych oraz w wyniku
przedmuchiwania CO2. Inną metodą wykonywania
rdzeni odlewniczych z wykorzystaniem polimerów
akrylowych jest proces Arbond, opracowany również
przez zespół BCIRA [2 — 5]. W 2010 r. opracowano i opa-
tentowano technologię sporządzania i utwardzania na
drodze fizycznej (w wyniku promieniowania mikrofalo-
wego) mas formierskich wiązanych poli(akrylanem
sodu). Otrzymane masy charakteryzują się dobrą wybi-
jalnością, zdolnością do recyklingu, małą szkodliwością
dla otoczenia, a ich wytrzymałość jest porównywalna
z wytrzymałością mas wiązanych szkłem wodnym [6, 7].
Obecnie dąży się do zastępowania spoiw syntetycz-
nych nowymi materiałami wiążącymi, pochodzącymi
z odnawialnych źródeł, w tym biopolimerami, które nie
tylko cechują się dobrymi właściwościami użytkowymi,
ale również są ekologiczne — ulegają biodegradacji pod
wpływem czynników naturalnych [8 — 16]. Przykłado-
wo, w składzie nowych, opracowanych przez Pattersona
i Thiela (University of Northern Iowa, USA), spoiwach
poliuretanowych zastąpiono wielowodorotlenowe alko-
hole materiałami pochodzenia naturalnego, pozyskiwa-
nymi z syropu kukurydzianego (polisacharydy) lub lig-
nitu (kwasy humusowe). Jednak sposób utwardzania
spoiw poliuretanowych pozostał taki, jak w technologii
cold-box, tj. z udziałem substancji toksycznych, w tym izo-
cyjanianu i amin. Nowe zmodyfikowane spoiwa poliure-
tanowe można zastosować, zdaniem autorów, jako alter-
natywę dla żywic fenolowo-uretanowych lub fenolo-
wo-formaldehydowych w technologii no-bake i cold-box
[11,12].
Znaną i stosowaną w przemyśle alternatywą dla ży-
wic syntetycznych jest, wprowadzone w 1996 r. przez Ge-
neral Motors, spoiwo proteinowe GMBOND, stanowiące
kompozycję polipeptydów pochodzących ze źródeł na-
turalnych. Wiązanie polipeptydów w masie zachodzi na
drodze odparowywania wody fizycznie związanej. Jed-
ną z największych zalet tego spoiwa jest jego rozpusz-
czalność w wodzie, a ponieważ proces wiązania odwod-
nionego spoiwa może być odwrócony w wyniku ponow-
nego wprowadzenia wody do masy, zalicza się je do spo-
iw odnawialnych. Otrzymane odlewy spełniają podsta-
wowe wymagania: dokładności wymiarowej, braku de-
formacji termoplastycznych oraz dobrej jakości powierz-
chni odlewu mimo zmniejszenia o 45 % udziału spoiwa
w porównaniu z zawartością spoiwa w proponowanych
rdzeniach hot-box ze spoiwem furanowym [13,14].
Polisacharydy, w tym głównie skrobia i jej pochodne,
są używane w odlewniach przede wszystkim w celu
zwiększenia wytrzymałości mas formierskich z bentoni-
tem, zmniejszenia osypliwości mas oraz jako materiał
wiążąco-stabilizujący powłok ochronnych. Przykłado-
wo, w ostatnich latach w Dalian University of Techno-
logy (Chiny) opracowano spoiwo z udziałem modyfiko-
wanej skrobi, stanowiące wieloskładnikową mieszaninę
modyfikowanej skrobi, grafitu, kaolinu, krzemianu
sodu, wodorofosforanu(V) sodu oraz wody. Masę utwar-
dza się termicznie (wygrzewanie w temperaturze z za-
kresu 160 — 200 °C), a proces wiązania w układzie spoi-
wo-osnowa zachodzi również w podwyższonej tempera-
turze. Ponadto możliwość modyfikacji skrobi pozwala na
wytworzenie nowych materiałów mających zastosowa-
nie w wielu gałęziach przemysłu, w tym także w odlew-
nictwie [1,15,16]. Otrzymana na drodze modyfikacji kar-
boksymetyloskrobia charakteryzuje się lepszą rozpusz-
czalnością w zimnej wodzie i lepszymi właściwościami
adhezyjnymi. Sprzyja to rozszerzeniu aplikacji pochod-
nych skrobi, w tym także jako spoiw do mas formierskich
i rdzeniowych. W swoich pracach X. Zhou i J. Yang
dowiedli, że utwardzane termicznie masy rdzeniowe
wiązane spoiwami skrobiowymi mogą zastąpić masy
wiązane żywicą furfurylową. Jakość powierzchni wew-
nętrznych otrzymanych odlewów jest bardzo dobra, a
koszty ich produkcji są znacznie zmniejszone [15,16].
W ostatnich latach w Katedrze Inżynierii Procesów
Odlewniczych WO AGH opracowano nową grupę spoiw
polimerowych w postaci wodnych kompozycji modyfi-
kowanych polisacharydów (soli sodowej karboksymety-
loskrobi i dekstryny) i polimerów syntetycznych [po-
li(kwasu akrylowego) i jego soli sodowej] do zastosowa-
nia w technologii mas formierskich i rdzeniowych.
Otrzymane środki wiążące charakteryzują się wieloma
pożądanymi właściwościami zarówno fizykochemiczny-
mi, jak i technologicznymi, są ponadto materiałami przy-
jaznymi środowisku, dzięki czemu mogą stanowić alter-
natywę dla spoiw organicznych i nieorganicznych uży-
wanych w odlewnictwie. Próby doświadczalne w odlew-
ni potwierdziły wyniki badań laboratoryjnych w zakre-
sie możliwości wykorzystania opracowanych kompozy-
cji polimerowych jako spoiw do mas odlewniczych,
a wykonane z ich udziałem odlewy żeliwne spełniały
wszystkie wymagania jakościowe [17—20].
Jednak aby dotrzeć z nowym materiałem wiążącym
do, w pełni funkcjonującego, cyklu przemysłowego, na-
leży wykonać szereg badań podstawowych. Podejmowa-
ne wstępne prace w obszarze technologii mas odlewni-
czych obejmują opracowanie składu spoiwa i określenie
mechanizmu jego sieciowania, z uwzględnieniem zdol-
ności do wiązania ziaren osnowy (utwardzanie w masie).
Wyznaczenie termostabilności nowego materiału jest
istotne ze względu na zjawisko degradacji termicznej

POLIMERY 2015, 60, nr 3
181
zachodzącej na granicy forma-odlew podczas kontaktu
utwardzonej masy z ciekłym metalem. Opracowaną
kompozycję polimerową należy ponadto poddać ocenie
ekologicznej, w tym też dokonać analizy gazowych pro-
duktów destrukcji. Wskazane są badania środowiskowe
związane z biodegradacją spoiw, jak również badania
wymywalności substancji szkodliwych z mas odpado-
wych pozostałych po zalaniu ciekłym metalem (tzw.
masy zużyte). W kontekście zastosowań nowych spoiw
w przemyśle odlewniczym konieczna jest ocena stabil-
ności w czasie ich właściwości fizykochemicznych, istot-
nych pod względem ich praktycznego użytkowania, tj. w
czasie przechowywania w warunkach panujących w od-
lewni. Katalogi materiałów wiążących używanych w od-
lewnictwie zawierają dane dotyczące czasu (przechowy-
wania), po którego upływie materiał nie traci właściwoś-
ci istotnych dla jego zastosowania. Średnio czas ten wy-
nosi trzy miesiące. Celem pracy było określenie czy no-
we, opracowane w ramach badań własnych, spoiwo w
postaci wodnej kompozycji polimerowej poli(kwas akry-
lowy)/sól sodowa karboksymetyloskrobi, nie traci właś-
ciwości wiążących w masie odlewniczej, w warunkach
przechowywania zbliżonych do panujących w odlewni,
w okresie 3 miesięcy.
CZĘŚĆ DOŚWIADCZALNA
#### Materiały
- Poli(kwas akrylowy) (PPA, Sokalan PA80S, firmy
  BASF), Mn = 100 000 g/mol, roztwór wodny o stężeniu
  35 %, pH 1,5 i lepkość 1 Pa ■ s;
- wodny roztwór skrobi modyfikowanej w postaci
  soli sodowej karboksymetyloskrobi (CMS-Na, Polvitex
  Z, firmy Xenon), stopień podstawienia (DS) 0,2, lepkość
  5-proc. roztworu wodnego ok. 18 Pa ■ s, pH 10,6.
#### Przygotowanie spoiwa polimerowego
W celu przygotowania nowego spoiwa polimerowe-
go w postaci wodnej kompozycji polimerowej, spo-
rządzono mieszaninę (1:1) wodnych roztworów po-
li(kwasu akrylowego) i soli sodowej karboksymetylo-
skrobi. Stosunek masowy poli(kwasu akrylowego) i soli
sodowej karboksymetyloskrobi wynosił 7:1. Udział
wody w kompozycji stanowił 78 % mas. [19].
Próbki kompozycji PAA/CMS-Na przechowywano
w zamkniętych pojemnikach przez 3 miesiące w chłodni
termostatycznej w temp. 10 °C.
#### Sporządzenie i utwardzanie próbek masy formierskiej
Masę formierską sporządzano w laboratoryjnej mie-
szarce krążnikowej (typ LM-1). Do osnowy z piasku
kwarcowego BK (0,16 — 0,32 mm), firmy SIBELCO
EUROPE [21], wprowadzano spoiwo w ilości 3 % mas. w
postaci wodnej kompozycji polimerowej PAA/CMS-Na.
Całość mieszano 3 minuty. Układ zagęszczający masę
obejmował urządzenie do wibracyjnego zagęszczania
LUZ-1, produkcji zakładów WADAP w Wadowicach,
wyposażone w moduł sterujący z regulacją amplitudy
(2 mm) i czasu drgań. Częstotliwość drgań urządzenia
była stała i wynosiła 50 Hz. Moduł wykonawczy umożli-
wiał uzyskanie maksymalnie pięciu standardowych
kształtek podłużnych o jednakowym stopniu zagęszcze-
nia [21], które następnie utwardzano fizycznie za pomo-
cą promieniowania mikrofalowego, przy użyciu
urządzenia INOTEC MD 10940 (moc mikrofal 800 W,
częstotliwość 2,45 GHz, czas napromieniowania 120 s,
temperatura w urządzeniu 100 °C).
#### Metody badań
Zabarwienie i pH roztworu
Barwę roztworu spoiwa polimerowego oceniano za
pomocą spektrofotometru przenośnego spectro-guide
45/0 firmy Byk Gardner, wg PN-ISO 7724: 2003, w ukła-
dzie współrzędnych przestrzeni CIE LAB: L* — jasność
(jaskrawość), a* — odcień, b* — nasycenie. Składowa L*,
opisująca ilość światła odbitego od badanego materiału,
mieści się w granicach: od 100 (kolor biały) do 0 (kolor
czarny). Współrzędna a* charakteryzuje odcień barwy
zmieniający się od zielonego (wartość -60) do czerwone-
go (wartość +60). Nasycenie barwy wyraża składowa b*,
której wartość mieści się w przedziale od -60 (barwa nie-
bieska) do +60 (barwa żółta). Badane próbki umieszczano
w kuwetach szklanych o wymiarach 20 * 20 * 10 (mm3).
Chromatyczne współrzędne barwy określano dla próbki
o grubości 10 mm. Sumaryczną zmianę barwy (AE) obli-
czono za pomocą równania (1):
AE = [(AL*)2 + (Aa*)2 + (Ab*)2]0,5	(1)
Pomiaru pH dokonywano cyklicznie przy użyciu
pH-metru CP-105.
Rozkład wielkości cząstek
Rozkład wielkości cząstek wyznaczano za pomocą
Zetasizera Nano ZS90 firmy Malvern, metodą dynamicz-
nego rozpraszania światła (DLS). Próbki rozcieńczano
wodą w stosunku masowym 1:10. Oznaczenia każdej
próbki wykonano trzykrotnie.
Lepkość
Pomiar lepkości przeprowadzono z wykorzystaniem
wiskozymetru rotacyjnego Rotovisco®RV30 firmy Haa-
ke, sterowanego za pomocą programu komputerowego
RheoWin Pro Job Manager firmy Haake, z układem na-
pędowym M5 i układem pomiarowym złożonym z cylin-
drów współosiowych NV z podwójną szczeliną — DIN
54453. Wyniki interpretowano przy użyciu programu
RheoWin Pro Data Manager firmy Haake.

182
POLIMERY 2015, 60, nr 3
Parametry pomiarowe: rozpędzanie od szybkości ści-
nania od 0 do 300 (1/s) w czasie 120 s, pomiar ze stałą
szybkością ścinania 300 (1/s) w czasie 60 s, hamowanie od
szybkości ścinania 300 do 0 (1/s) w czasie 120 s, tempera-
tura pomiaru 23 °C.
Kąt zwilżania
Kąt zwilżania oznaczano z zastosowaniem goniome-
tru optycznego OCA15 Pro firmy DataPhysics. Badane
spoiwo, dozowane automatycznie w postaci kropli o ob-
jętości 10-3 cm3, sadowiono na szkle kwarcowym. Obraz
kropli rejestrowano od chwili jej posadowienia do chwili
zaobserwowania nieregularnych zmian na powierzchni,
związanych z odparowaniem wody i wiązaniem spoiwa.
Struktura
Tabela 1. Wartości współrzędnych chromatycznych barwy L*,
a* i b* oraz obliczona zmiana zabarwienia AE w kolejnych mie-
siącach trwania cyklu pomiarowego
Table 1. Chromatic values (color coordinates L*, a*, b*) and the
calculated color change AE in the subsequent months of the mea-
surement cycle
Chromatyczna / współrzędna / barwy/zmiana / zabarwienia	1. tydzień (I)	1. miesiąc (II)	2. miesiąc (III)	3. miesiąc (IV)
L* (jasność)	21,52	33,69	34,38	33,66
a* (odcień)	-0,28	-2,91	-2,55	-1,82
b* (nasycenie)	-0,79	3,16	2,27	0,91
AE (zmiana zabarwienia)	—	II/I 13,06	III/II 1,18	IV/III 1,70
pH	2,1	2,1	2,1	2,1

Ocenę struktury spoiw polimerowych wykonano na
podstawie widm FT-IR rejestrowanych spektrometrem
Thermo Scientific Nicolet™ 6700 FT-IR, z przystawką
Smart Orbit z kryształem diamentowym, umożliwia-
jącym rejestrację widm IR w zakresie liczb falowych
4000—400 cm-1 z rozdzielnością ±4 cm-1. Liczbę skanów
dobierano w zależności od poziomu otrzymanego sygna-
łu (32—64 skany).
Wytrzymałość na zginanie mas formierskich
Pomiary wytrzymałości na zginanie () utwardzo-
nych, znormalizowanych, podłużnych kształtek mas for-
mierskich przeprowadzano cyklicznie w określonych
odstępach czasu (czas składowania utwardzonych
kształtek): 1 h, 4 h oraz 24 h, z wykorzystaniem urządze-
nia do LRu-2e firmy Multiserw-Morek, zgodnie z normą
PN-85/H-11001. Wartości uzyskane w co najmniej
5 pomiarach uśredniono.
Podczas wykonywania wszystkich czynności związa-
nych ze sporządzaniem masy, przygotowaniem serii
znormalizowanych kształtek mas formierskich do badań
wytrzymałościowych oraz prowadzeniem prób wytrzy-
małościowych w pomieszczeniu laboratoryjnym pano-
wała temperatura 20 °C (±2 °C), wilgotność względna
powietrza mieściła się w zakresie 45—50 %.
WYNIKI BADAŃ I ICH OMÓWIENIE
Barwa i pH spoiwa polimerowego
Po upływie pierwszego miesiąca przechowywania
wodnej kompozycji PAA/CMS-Na następuje zmiana jej
zabarwienia, w porównaniu z próbką odniesienia. Para-
metr jasności L* zwiększył się o ok. 12 jednostek (w kie-
runku bieli), parametr a* zmniejszył się o 2,62 jednostki
(w kierunku koloru zielonego) a parametr b* zwiększył
się o 3,95 jednostek (w kierunku koloru żółtego). Suma-
ryczna wartość AE = 13,06 (tabela 1).
W kolejnych miesiącach wartości współrzędnych
chromatycznych nie ulegają już istotnym zmianom. War-
tości parametru jasności utrzymują się na poziomie
33—34 jednostek, odcień zmienia się tylko o 1,09 w kie-
runku koloru czerwonego, natomiast nasycenie — o 2,25
jednostki w kierunku koloru niebieskiego. Całkowita
zmiana barwy AE po 2 i 3 miesiącach wynosi tylko ok.
1 jednostki, a obliczona różnica barwy mieści się w grani-
cy tolerancji pomiaru i oznacza odchylenie niewidoczne
(wg PN-83/H-11073/EN). W czasie 3-miesięcznego cyklu
pomiarowego nie zaobserwowano zmian wartości pH
(tabela 1).
Rozkład wymiarów cząstek
W czasie przechowywania w chłodni wodnej kompo-
zycji PAA/CMS-Na zwiększa się asocjacja makrocząste-
Średnica cząstek, nm
Rys. l. Rozkład wielkości cząstek kompozycji polimerowej
PAA/CMS-Na przechowywanej w chłodni: l — jeden tydzień,
2 — trzy miesiące
Fig. l. Particle size distribution of polymer composition
PAA/CMS-Na stored in a cooling chamber: l — one week, 2 —
three months

POLIMERY 2015, 60, nr 3
183
czek spoiwa, w wyniku tworzenia się sieciujących
wiązań wodorowych między łańcuchami polimerowy-
mi. Następuje zmiana w rozkładzie wielkości cząstek
spoiwa — zanika frakcja o średnicy cząstek 7 nm oraz,
częściowo, frakcja o średnicy cząstek 16 nm i 128 nm
(rys. 1). Po upływie 3 miesięcy obserwuje się cząstki o
wymiarach 3 — 700 nm. Zanika najmniejsza, stosunkowo
wąska frakcja, którą stanowią najprawdopodobniej izo-
lowane łańcuchy PAA. Po 3 miesiącach rozkład wymia-
rów cząstek jest już bardzo szeroki. Obliczony (za pomo-
cą programu), pozorny średni wymiar wynosi jednak tyl-
ko ok. 44 nm.
#### Lepkość
Wykreślono krzywe płynięcia i krzywe lepkościowe
spoiwa polimerowego w postaci wodnej kompozycji
polimerowej PAA/CMS-Na. Do uzyskanych krzywych
dopasowano model reologiczny Binghama. W obu przy-
padkach z pomiarów reologicznych wynika, że badane
roztwory koloidalne wykazują cechy charakterystyczne
dla cieczy plastycznych z granicą płynięcia podaną w ta-
beli 2.
Tabela 2. Parametry reologiczne kompozycji PAA/CMS-Na
obliczone na podstawie pomiarów wiskozymetrycznych, z zasto-
sowaniem modelu reologicznego Binghama
Table 2. Rheological parameters of PAA/CMS-Na composition
calculated from viscometric data using the Bingham rheological
model
Kompozycja / PAA/CMS-Na	Współczynnik dopasowania krzywej (r)	Lepkość plastyczna ^, Pa•s	Granica płynięcia x0, Pa
Świeżo sporządzona	0,9993	0,7644	5,453
Po upływie 3 miesięcy	0,9981	0,8017	10,94

W wyniku przechowywania kompozycji polimerowej
PAA/CMS-Na w warunkach chłodniczych zwiększyła
się jej lepkość plastyczna do 0,8017 Pa • s, przesunęła się
też granica płynięcia do wartości 10,940 Pa.
Otrzymane wyniki potwierdzają sformułowane już
wnioski, że w kompozycji zachodzi agregacja makro-
cząsteczek powodująca zmianę rozkładu wymiarów
cząstek i lepkości roztworu. Niemniej jednak wzrost lep-
kości plastycznej o 5 % nie wpływa w istotny sposób na
właściwości fizykochemiczne kompozycji.
#### Wartość kąta zwilżania
Kąt zwilżania szkła kwarcowego przez kompozycję
PAA/CMS-Na, mierzony bezpośrednio po naniesieniu
kropli, zmniejsza się bardzo szybko w ciągu pierwszych
10 s (7 deg), a następnie wolniej, prawie liniowo, z szyb-
kością 3—3,5 deg/min (rys. 2). Obserwowane zmniejsza-
nie wartości kąta zwilżania w czasie pierwszych 10 s
Czas, s
Rys. 2. Zależność kąta zwilżania szkła kwarcowego kompozycją
polimerową PAA/CMS-Na od czasu przechowywania: 1 — jeden
tydzień, 2 — trzy miesiące
Fig. 2. Influence of storage time on the contact angle of polymer
composition PAA/CMS-Na on quartz glass: 1 — one week, 2 —
three months
wynika z metastabilności naniesionej kropli, która dąży
do stanu równowagi termodynamicznej [23], natomiast
dalsze zmiany świadczą o zachodzącym procesie odpa-
rowania wody z kompozycji polimerowej.
Po 3 miesiącach przechowywania spoiwa polimero-
wego, odpowiadająca mu początkowa wartość kąta zwil-
żania zmniejsza się o 14 deg, w odniesieniu do kąta zwil-
żania świeżo sporządzonej kompozycji PAA/CMS-Na.
Obserwowane zmiany świadczą o wzroście hydrofilo-
wości spoiwa, wpływającym także na lepkość i rozkład
wymiarów cząstek. Zmniejszenie wartości kąta zwilża-
nia szkła kwarcowego przez badaną kompozycję prowa-
dzi do lepszego zwilżenia ziaren osnowy piaskowej
w masie formierskiej.
#### Struktura kompozycji PAA/CMS-Na
Rysunek 3 przedstawia widma IR spoiwa polimero-
wego, zarejestrowane po tygodniu oraz po upływie 1, 2 i
3 miesięcy od sporządzenia wodnej kompozycji. Nie za-
obserwowano zmian kształtu oraz intensywności po-
szczególnych pasm. Widoczne przesunięcie pasm mieści
się w granicach czułości metody (±4 cm-1).
W zakresie liczb falowych 3700—3000 cm-1 stwier-
dzono obecność szerokiego pasma odpowiadającego
drganiom rozciągającym grupy hydroksylowej (v-OH),
związanego także z występującymi w strukturze wiąza-
niami wodorowymi (O-H...O-H, O-H...O=C). Pasmo
1712 cm-1 odpowiada symetrycznym drganiom rozciąga-
jącym grupy karbonylowej (vs-C=O) obecnej w PAA, na-
tomiast pasmo absorpcyjne przy 1637 cm-1 jest związane
z asymetrycznymi drganiami vas-COO" pochodzącymi
od CMS-Na. Pasmo 1257 cm-1 jest charakterystyczne dla
drgań rozciągających grupy C-O i deformacyjnych ugru-
powania C-O-H. Maksimum przy liczbie falowej
1451 cm-1 odpowiada symetrycznym drganiom nożyco-
wym (CH2)n [24]. Po trzech miesiącach przechowywania
w chłodni w widmie badanej kompozycji PAA/CMS-Na

184
POLIMERY 2015, 6c, nr 3
Liczba falowa, cm
Rys. 3. Widma IR kompozycji polimerowej PAA/CMS-Na prze-
chowywanej w chłodni: l — jeden tydzień, Z — jeden miesiąc,
3 — dwa miesiące, 4 — trzy miesiące
Fig. 3. IR spectra of polymer composition PAA/CMS-Na stored in
a cooling chamber for: l — one week, Z — one month, 3 — two
months, 4 — three months
nie zaobserwowano zmian świadczących o modyfikacji
jej struktury.
#### Wybrane właściwości wytrzymałościowe
Ocenie wytrzymałości na zginanie () poddano
przygotowane próbki mas formierskich, wiązanych
przechowywanym w chłodni spoiwem polimerowym w
postaci wodnej kompozycji polimerowej PAA/CMS-Na.
Badania wykonano na próbkach mas sporządzonych po
tygodniu oraz po upływie 3 miesięcy przechowywania
spoiwa.
Stwierdzono, że właściwości wytrzymałościowe tak
przygotowanej masy formierskiej utrzymują się na sta-
łym poziomie (rys. 4). Obserwowane niewielkie różnice
wartości Rgu świadczą o tym, że podczas przechowywa-
Rys. 4. Zależność wytrzymałości na zginanie od czasu składowa-
nia mas formierskich wiązanych kompozycją PAA/CMS-Na
przechowywaną w chłodni: l — jeden tydzień, Z — trzy miesiące
Fig. 4. Dependence of the bending strength of foundry sands bon-
ded with polymer composition PAA/CMS-Na on the storage time:
l — one week, Z — three months
nia kompozycja polimerowa PAA/CMS-Na nie traci
zdolności do wiązania ziaren osnowy, co ma istotne zna-
czenie w technologii mas formierskich. Wytrzymałość na
zginanie próbki masy formierskiej przygotowanej z
udziałem spoiwa przechowywanego w ciągu 3 miesięcy,
utwardzonej i składowanej przez 24 h, w niewielkim
stopniu zwiększyła się w porównaniu z Rgu próbki odnie-
sienia (sporządzonej z udziałem spoiwa po pierwszym
tygodniu przechowywania).
Uzyskane wartości R próbek mas formierskich
wiązanych spoiwem w postaci wodnej kompozycji poli-
merowej PAA/CMS-Na są zbliżone do wartości odpo-
wiadających stosowanym w odlewnictwie masom ze
szkłem wodnym, bądź masom utwardzanym żywicą
rezolową (Carbophen, firmy HA) [25].
PODSUMOWANIE
Spoiwo polimerowe do mas formierskich, sporządzo-
ne w postaci wodnej kompozycji poli(kwasu akrylowe-
go) i soli sodowej karboksymetyloskrobi, w ciągu 3 mie-
sięcy przechowywania w chłodni zachowuje swoje właś-
ciwości.
W przyjętym okresie cyklu pomiarowego nie zmieni-
ła się budowa makrocząsteczek składników kompozycji,
natomiast w niewielkim stopniu zmieniły się: barwa,
wymiary cząstek oraz lepkość roztworu, a także wartości
kąta zwilżania szkła kwarcowego badaną kompozycją,
jak również wytrzymałość na zginanie mas formierskich
z jej udziałem. Obserwowane niewielkie zmiany świad-
czą o lepszej zdolności spoiwa polimerowego przecho-
wywanego przez 3 miesiące do zwilżania ziaren osnowy
piaskowej masy formierskiej.
LITERATURA
1. Lewandowski J.L.: „Tworzywa na formy odlewnicze",
   WN AKAPIT, Warszawa 1997.
2. Burian A., Kristek J.: Slevarenstvi 1988, XXXVI (10), 408.
3. Bortel E.: Environ. Prot. Eng. 1999, 3, 91.
4. "Fourth report of Institute working group T30", The
   dryman 1995, 8, 269.
5. Nicholas K.E.L.: Slevarenstvi 1988, XXXVI (6), 240.
6. Grabowska B., Holtzer M.: Polimery 2008, 53, 531.
7. Grabowska B., Holtzer M.: Polimery 2007, 52, 841.
8. Atanda P.O., Olorunniwo O.E., Alonge. K., Oluwole O.O.:
   Int. J. Mater. Chem. 2012, 2 (4), 132.
9. Burian A.: Slevarenstvi 2009, LVII (1—2), 6.
10. Shehu T., Bhatti R.S.: World Appl. Sci. J. 2012,16, 858.
11. Patterson M., Thiel J.: FoundryManage. Technol. 2010,6,14.
12. Patterson M., Thiel J.: Trans. Am. Foundry Soc. 2011, 119,
    331.
13. Eastman J.: Mod. Cast. 2000,10, 32.
14. Eastman J. i in.: Foundry Manag. Technol. 2002, 130, 36.
15. Zhou X., Jinzong Yang J., Sua D., Qu G.: J. Mater. Proc. Tech-
    nol. 2009, 209, 5394. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmatpro-
    tec.2009.04.010

POLIMERY 2015, 60, nr 3
185
1. Olejnik E., Janas A., Grabowska B., Kawalec M.: Metalur-
   gija 2012, 51 (4), 406.
2. http://archiwum.swiatdruku.eu/archiwum/2000_09/
   01.htm (data dostępu 24.03.2014).
3. Zenkiewicz M.: „Modyfikowanie warstwy wierzchniej
   tworzyw wielkocząsteczkowych", WNT, Warszawa 2000.
4. Vermohlen K., Lewandowski H., Narres H.D., Koglin E.:
   Colloids Surf., A 2000,170,181.
   http://dx.doi.org/10.1016/S0927-7757(00)00408-8
5. Katalog wybranych materiałów rdzeniowych, formier-
   skich i pomocniczych, Huttenes Albertus 2011.
Otrzymano 2 IV 2014 r.
INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH i BARWNIKÓW
w TORUNIU
ODDZIAŁ FARB i TWORZYW w GLIWICACH
zaprasza do udziału
w XI Międzynarodowej Konferencji
# ADVANCES IN PLASTICS TECHNOLOGY
(POSTĘPY W TECHNOLOGII TWORZYW POLIMEROWYCH)
Sosnowiec, 13— 15 października 2015 r.
Tematyka konferencji:
- Nowości w zakresie bazy surowcowej dla tworzyw: materiały polimerowe (żywice, mieszanki do
  formowania, polimery biodegradowalne, nanopolimery), kompozyty i nanokompozyty polimerowe,
  pigmenty i barwniki, koncentraty polimerowe, napełniacze i dodatki wzmacniające, środki pomocnicze
  i modyfikatory
- Osiągnięcia w zakresie przetwórstwa tworzyw i ich stosowania
- Nowoczesne rozwiązania dotyczące maszyn i oprzyrządowania w przetwórstwie tworzyw
- Ochrona środowiska naturalnego, recykling, regulacje prawne
- Zagadnienia badawcze i rozwojowe oraz kontrolno-pomiarowe
- Trendy rynkowe
Językiem konferencji będzie język angielski i polski z symultanicznym tłumaczeniem.
Opłata konferencyjna dla osoby wygłaszającej referat lub prezentującej plakat wynosi 300 euro (brutto).
Tytuł referatu lub plakatu wraz z jego skrótem oraz biografią osoby prezentującej powinny być dostar-
czone do 30 maja 2015 r., natomiast tekst referatu do 31 sierpnia 2015 r. na poniżej podany adres.
Jest możliwość promocji firmy w formie wkładki reklamowej do materiałów konferencyjnych, plakatu
lub stanowiska promocyjnego.
Informacje o konferencji — Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników Oddział Farb
i Tworzyw w Gliwicach, mgr inż. Anna Pająk, ul. Chorzowska 50A, 44-100 Gliwice, tel. +48 (32) 231 9043;
fax: +48 (32) 231 2674; e-mail: a.pajak@impib.pl
### www.impib.pl
1. Zhou X., Yang J., Qian F., Qu G.: J. Appl. Polym. Sci. 2010,
   116, 2893.
2. Grabowska B., Bulwan M., Zapotoczny Sz., Grabowski G.:
   Polimery 2012, 57, 529. http://dx.doi.org/10.14314/polime-
   ry.2012.529
3. Grabowska B.: Polimery 2009, 54, 507.
4. Grabowska B., Holtzer M., Dańko R. i in.: Metalurgija 2013,
   52 (1), 47.
5. Grabowska B., Szucki M., Suchy J.S., Eichholz S., Hodor
   K.: Polimery 2013, 58, 39. http://dx.doi.org/10.14314/poli-
   mery.2013.039