WPŁYW FOTOCHEMI­CZNEJ MODYFIKACJI POWIERZCHNI POLISULFONU NA REAKCJE KOMÓRKOWE IN VITRO
Barbara Czajkowska,* Joanna Kowal**,
Marta Błażewicz***, Maria Ptak*, Małgorzata Bobek*
'Katedra Immunologii Col.Meq.U.J ,
•• Wydział Chemii U.J,
"Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH
Polisulfon (PSU) jest amorficznym polimerem termopla- s^cznym charakteryzującym się wysokimi temperaturami : -zemian fazowych i dużą energią wiązań między atomami tańcuchach , co nadaje mu doskonałe własności użytko­we w szerokim zakresie temperatur. W medycynie znajdu- " zastosowanie zarówno do produkcji sprzętu ( butelki, blo- - dializacyjne części aparatów oddechowych) jak i in vivo oostaci różnego rodzaju implantów. Powszechnie uzna­" jest za materiał biozgodny, łatwy do sterylizacji a także :-:cydatny do wytwarzania materiałów kompozyto-wych np. = Jóknami węglowymi. Powierzchnia nie modyfikowanego : : sulfonu ma charakter hydrofobowy wynikający z jego :-dowy chemicznej. Powierzchnie takie mają zdolność sil- '=go i nieodwracalnego wiązania różnego rodzaju białek . I ::rugiej strony komórki w kontakcie z takimi materiałami
EFFECT OF PHOTOCHEMICAL MODIFICATION OF POLYSULFONE SURFACE ON CELLULAR REACTIONS IN VITRO
Barbara CZAJKOWSKA,* Joanna Kowal**,
Marta Błażewicz***, Maria Ptak*, Małgorzata Bobek*
*Chair of Immunology, Coll. Med., Jagiellonian University, **Faculty of Chemistry, J. U.,
..... Faculty of Material Engineering and Ceramics, AGH University of Scince and Technology
Polysulfone (PSU) is an amorphous thermoplastic poly­mer, of high phase transition temperatures and high energy of bonding between the atoms in a chain, which makes it perfectly applicable in a wide range of temperatures. In the field of medicine it is used in both manufacture of equip­ment (bottles, dialysis films of respirator elements) and in vivo as implants of various types. lt is commonly recog­nised as a biocompatible material, easy to sterilise, also useful in the production of composite materials with, for in­stance, carbofibres. Due to its chemical composition the surface of non-modified polysulfone is hydrophobic. Such surfaces are capable of strong and irreversible bonding of various kinds of proteins. However, in contact with such materials cells have low adhesive capacity, which may un-

wykazują niską zdolność adhezji co może być niekorzyst­ne dla zaadoptowania się Implantu z hydrofobową po­wierzchnią w żywym organizmie. W warunkach in vivo pro­blem wzajemnych oddziaływań komplikuje się, ponieważ zastosowany materiał najczęściej najpierw kontaktuje się z en-dogennymi białkami znajdującymi się w różnych płynach ustrojowych a dopiero potem z komórkami .W efekcie od­działywanie między materiałem a komórkami zacho-dzi poprzez białka zaadsorbowane na powierzchni materiału. Proces taki wymaga pewnego czasu, podczas którego ko­mórki rozpoznają samą powierzchnię materiału a białka ustrojowe współzawodniczą o powierzchnię do zaadsorbo- wania. W naszej pracy badaliśmy jak reagują in vitro wy­brane rodzaje komórek na subtelne zmiany charakteru po­wierzchni polisulfonu, związane z pojawianiem się grup karboksylo-wych i fenolowych powstałych na skutek naświe­tlania promieniowaniem U.V
Prowadziliśmy hodowle 7 i 14 dniowe, zakładając ze w pierwszych dniach ko-mórki kontaktują się z materiałem a potem ustala się stan równowagi pomiędzy za-adsorbowa- nymi białkami i komórkami. Oddziaływanie komórek z po­wierzchnią polisulfonu (PSU) i posisulfonu naświetlanego (PSUN) oceniano na podstawie żywotno-ści makrofagów, fibroblastów i osteobiastów .Stopień aktywacji komórek oceniano poprzez oznaczenie ilości wydzielanego przez fi- broblasty i osteoblasty kolagenu I , IL-6 przez fibroblasty i osteokalcyny przez osteoblasty.
## Materiał i metody
Folie polisulfonowe uzyskiwano przez rozpuszczenie 0,2g PSU (Aldrich Chemical Comp. Inc.) w 10cnr dichloro­metanu, wylanie na płytkę szklaną o wymiarach 10x10cm i następnie wysuszenie. Z wysuszonej folii wycinano krążki
średnicy 20 mm.
Naświetlanie folii - krążki z folii PSU naświetlano pro­mieniowaniem o długości A=254 nm lampą rtęciową śred- niociśnieniową.ASH-400 przez kolejne okresy 3h, 5h, 10h.
Jałowienie materiałów - krążki folii PSU jałowiono pod lampą U.V po 3min z każdej strony. Stosowano lampę o następujących parametrach:
A=254 nm moc 1,896 mW/cm- ż=312 nm moc 0,065 mW/cm2 ż=365 nm moc 0,019 mW/cm2 Komórki
ludzka linia osteoblastyczna hFOB 1.19 ludzka linia fibroblastyczna FIS-5 ludzka linia makrofagowa KMA
Hodowle komórkowe - prowadzono w 12 - dołkowych płytkach hodowlanych, w których na dnie umieszczano ba­dane folie i dodawano zawiesinę komórek w odpowied-nim medium hodowlanym. Hodowle prowadzono w inkubato­rze w atmosferze 5%CO;/95% powietrza w temperaturze 37°C (makrofagi i fibroblasty) lub 34°C (osteoblasty) przez 7 ¡14 dni.
Żywotność komórek - oznaczano zaadoptowaną do po­trzeb oznaczania metodą wykorzystującą metabolizm bar­wika MTT w mitochondriach żywych komórek. Ozna-cze- nia wykonywano po 7 i 14 dniach hodowli.
Oznaczanie stężenia kolagenu typ I, IL-61 osteokalcyny - wykonano przy użyciu testów ELISA
## Wyniki i dyskusja
Wyniki oznaczenia żywotności makrofagów fibroblastów
osteobiastów na foliach PSU przedstawiono na RYSUN­KACH 1,2, i 3.
fa.oirac . a~er —c adaptation to the hydrophobic sur­face - a . c-ga* s~ In vivo the problem of the interac­tion gets : : ~: cate-c eeea^se the material applied first gets in contact .vr e'-c t ea-: ,s proteins present in different body fluids, next th the ce s Consequently the interaction be­tween the mate^a; and the cells takes place via the pro­teins adsorbed on the material surface. Such process re­quires certain time in which the cells recognise the material surface itself, and the organism's proteins compete for the surface to be adsorbed. In our research we tested how cer­tain types of cells react in vitro to subtle changes of polysulfone surface, changes caused by the occurrence of carboxyl and phenol groups formed due to UV irradiation. We have run seven and fourteen-day cultures, assuming that in the first days the cells contact the materials first and next an equilibrium state between the adsorbed proteins and cells settles. The effect of the cells with polysulfone (PSU) and irradiated polysulfone (PSUN) surfaces was evaluated on the basis of the vitality of macrophages, fibroblasts and osteoblasts. The level of cells activation was estimated by the determination of the amount of collagen type I secreted by fibroblasts and osteoblasts, IL-6 by fibroblasts and osteocalcine by osteoblasts.
## Material and methods
Polysulfone foils were obtained by the dissolution of 0.2g PSU (Aldrich Chemical Comp. Inc.) in 10 cm3 of dichloromethane, pouring it on a glass plate 10x10 cm in size followed by drying. From the dried foil discs 20 mm in diameter were cut out.
Foil irradiation - the PSU foil discs were exposed to ra­diation of/. = 254 nm length by a mean pressure mercury discharge lamp ASH-400 over the subsequent periods of 3 h, 5 h and 10 h.
Material sterilisation - the PSU foil discs were sterilised under a UV lamp 3 min each side. The parameters of the lamp were:
/.=254 nm power 1,896 mW/cm2 >,=312 nm power 0,065 mW/cm2 /=365 nm power 0,019 mW/cm2 Cells
human osteoblastic line hFOB 1.19 human fibroblastic line HS-5 human macrophagous line KMA
Cell cultures - were run in 12-well plates at the bottom of which the tested foils were placed and the suspension of cells in an adequate culture medium was added. The cul­tures were run in an incubator in the atmosphere of 5%CO_/ 95% air at the temperature of 37UC (macrophages and fibroblasts) or 34°C (osteoblasts) over seven and fourteen days.
Cell viability - was determined by a method, adapted for the present research, in which the metabolism of a dye MTT in living cells mitochondria is used. The determination was done after seven and fourteen days of culture.
Determination of concentration of collagen I, IL-6 and osteocalcine - was performed by means of ELISA tests.
## Results and discussion
The results of determination of macrophage, fibroblas: and osteoblast viability on PSU foils have been presentee in FIGURES 1, 2 and 3.

Po 7 dniach hodowli żywotność wszystkich rodzajów ba­danych komórek maleje wraz ze wzrostem czasu naświe­tlania folii. Po 14 dniach hodowli żywotność wszystkich ko­mórek jest wyższa niż po 7 dniach, nie stwierdza się też wyraźnych różnic w żywotności komórek w zależności od
After seven-day culture the viability of all the types of tested cells decreases with the increase of foil irradiation * * " time. After fourteen-day culture the viability of all the cells is higher than after seven days and no significant differences in cell viability dependent on PSU foil exposure are found.
Macrophage viability on PS foils
Osteoblast viability on PS foils
Fibroblast viability on PS foil»
120 : 1O0 I
90 60 40 20 !
7days
■oo i □ ? cn
14 et»/*
# ■f. Ü] dl
Type of foil
P5J	P9JÏ1	PSJ5I-.	PSL	1	bn
typeâf loi
RYS. 1. FIG. 1.
RYS. 2. FIG. 2.
RYS. 3. FIG. 3.
czasu naświetlania folii PSU. Wynik ten wskazuje na to, że modyfikacja powierzchni PSU związana z tworzeniem grup karboksylowych i fenolowych nie sprzyja żywotności ma- krofagów , fibroblastów i osteoblastów. Trudno na tym eta­pie badań stwierdzić czy związane jest to z bezpośrednim oddziaływaniem komórek z powierzchnią PSU czy też z fak­tem obniżonej adsorbcji białek na powierzchniach naświe­tlonych czyli hydrofitowych. Zwiększona żywotności po 14 dniach nie wnosi już informacji na temat bezpośredniego oddziaływania komórek z badanym materiałem, ponieważ po tym czasie folie pokryte są warstwą zaadsorbowanych białek i zadherowanych komórek maskujących po-wierzch- nię materiału. Należy jednak pamiętać że w warunkach in vivo takie sytuacje mogą polepszać biozgodność stosowa­nych materiałów.
Fibroblasty i osteoblasty majaŁ zdolność wytwarzania ko­lagenu typl i wydzielania go do środowiska hodowlanego. Oznaczano stężenie kolagenu w supernatantach znad sied­miodniowych hodowli na foliach PSU i foliach naświetla­nych 5h promieniowaniem U.V. (PSUN) Wyniki (RYS.4) przedstawiono jako % ilości kolagenu wyproduko-wanego przez komórki hodowane na PSU i PSUN w odniesieniu do komórek kontrolnych.
W TABELI 1i 2 przedstawiono wyniki produkcji kolagenu w porównaniu z żywotnością produkujących go komórek.
Jak widać, nie naświetlane folie PSU wzmagają syntezę kolagenu typ I w fibroblastach i osteoblastach , natomiast folie naświetlane tracą tę zdolność i żywe komórki produ­kują kolagen w takiej samej ilości jak komórki kontrolne. Podobne wyniki uzyskano dla IL-6 . (RYS.5.i TABELA 3) Osteokalcyna jest markerem osteoblastów o wysokiej swoistości. Chociaż jest najistotniejszym białkiem niekola- genowym w macierzy kości jej funkcjonalna rola nie jest w
This result points to the fact that PSU surface modification due to carboxyl and phenol groups formation is not condu­cive to the viability of macrophages, fibroblasts and osteoblasts. At this stage of research it is difficult to state whether it is connected with the direct interaction of cells and PSU surface or with the reduced adsorption of proteins on the exposed or hydrophilic surfaces. The increased vi­ability after fourteen days does not give information on the direct interaction of the cells and the tested material be­cause after this period of time the foils are covered with a layer of adsorbed proteins and adherent cells masking the material surface. However, it should be remembered that in vivo such conditions may improve the biocompatibility of the materials used.
Fibroblasts and osteoblasts have the capacity to produce collagen I and secrete it to the culture environment. Colla­gen concentration was determined in the supernatant liq­uids from above the seven-day cultures on PSU foils and foils exposed to 5 h UV radiation (PSUN). The results (Fig. 4) have been presented as percentage of collagen produced by PSU and PSUN culture cells referred to reference cells.
TABLES 1 and 2 present the results of collagen produc­tion compared with the vitality of cells producing it.
TABELA 1. Zależność między żywotnością fibroblastów a wyprodukowanym kolagenem po 7 dniach hodowli na PSU i PSUN-.
TABLE 1. Dependence between fibroblast vitality and collagen production after seven-day PSU and PSUN culture.
As can be seen, the non-exposed PSU foils increase the synthesis of collagen type I in fibroblasts and osteoblasts, while the exposed foils lose this capacity and the living cells produce the same amount of collagen as the control cells. Similar results have been obtained for IL-6 (FIG. 5 and TA­BLE 3).
Osteocalcine is a marker of osteoblasts of high specificity. Although it is the essential non-collagen protein in bone matrix, its functional role is not quite clear. Besides its con­tribution in osteogenesis, it has also been proved to partici-
TABELA 2. Zależność między żywotnością osteoblastów a wyprodukowanym kolagenem po 7 dniach hodowli na PSU i PSUN.
TABLE 2. Dependence between osteoblast vitality and collagen production after seven-day PSU and PSUN culture.
MATERIAŁÓW

102
Collagen production by cells on PSU and PSUN cultures
□ FSU
IL-6 secret)oa frj ft-rr »
LrvtI of osteocalcine pro du cud by osteoblasts
'IÖTGÖ	Util«*.
Type oí cells
Type of material
RYS. 4. FIG. 4.
RYS. 5. FIG. 5.
RYS. 6. FIG. 6.
pełni jasna. Oprócz udziału w kościotworzeniu istnieją do­wody na jej rolę w resorpcji kości, polegającą na chemotak- tycznym działaniu na prekursory osteokla-stów. Stosowa­ne w naszych badaniach osteoblasty (hFOB1.19..) wytwa­rzają różne ilości osteokalcyny w zależności od materiału na którym są hodowane. (RYS.6)
Biorą pod uwagę że żywotność osteoblastów na PSU wynosi 76% a na PSUN 42% , uzyskane wyniki wskazują na wzmożoną syntezę osteokalcyny pod wpływem folii PSU a szczególnie folii PSUN .Wynik ten jest trudny do zinter­pretowania, ponieważ w prowadzonych badaniach brak jest naturalnego odbiorcy osteokalcyny jakim jest w warunkach in vivo, hydroksyapatyt, wskazuje jednak że osteoblasty odmiennie reagują na naświetloną i nie naświetloną po­wierzchnię polisulfonu.
Przeprowadzone badania wykazały ,że komórki linii ma- krofagowej, fibroblastycznej i osteoblastycznej rozróżniają hydrofobową i hydrofitową powierzchnię polisulfonu.
Na powierzchni hydrofobowej żywotność komórek jest wyższa, powierzchnia ta rów-nież indukuje wzmożoną pro­dukcję kolagenu. Naświetlana, hydrofitowa powierzchnia ob­niża żywotność komórek .nie wpływa na syntezę kolagenu i indukuje wzmożoną syntezę osteokalcyny. Fotochemicz­na modyfikacja powierzchni polisulfonu zmienia charakter powierzchni z hydrofobowej na hydrofitową i powoduje istot­ne zmiany w zachowaniu komórek, co można wykorzystać przy projektowaniu materiałów do różnych zastosowań.
lÆRiRjjRii	Hfc « / mm
PSU	78	84
PSUN	54	55

TABELA 3. Zależność między żywotnością fibroblastów a produkcją IL-6.
TABLE 3. Dependence between fibroblast vitality and IL-6 production.
pate in bone resorption by chemotactic effect on osteoklast precursors. The osteoblasts used in our tests (hFOB1, 19) produce different quantities of osteocalcine depending on the culture material (FIG.6).
Considering the fact that the osteoblast viability on PSU is 76 % and on PSUN 42 %, the obtained results point to the intensified synthesis of osteocalcine due to PSU foil ef­fect, and PSUN foil in particular. The result is difficult to interpret because in the presented research there is no natu­ral receiver of osteocalcine, which in vivo is hydroxyapatite. However, it shows that osteoblasts react differently to the exposed and non-exposed surface of polysulfone.
The tests have proved that the cells of macrophagous, fibroblastic and osteoblastic lines differentiate the hydro­phobic and hydrophilic surfaces of polysulfone. Cell viabil­ity is higher on the hydrophobic surface, which also induces intensified production of collagen. An exposed hydrophilic surface decreases cell viability, does not affect collagen synthesis and induces intensified synthesis of osteocalcine. Photochemical modification of polysulfone surface changes the surface from hydrophobic into hydrophilic and causes significant changes in cell behaviour, which can be used in material design for a wide range of applications.
2
-U
<
OĆ.
LU
# ■<