# 8. SPEKTROSKOPIA DIELEKTRYCZNA
# Stanisław Urban
Zakład Fizyki Ciała Stałego Wydziału Fizyki, Astronomii
i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego,
30-059 Kraków, ul. Reymonta 4
ufurban@cyf-kr.edu.pl
Spis treści
1. Wstęp	198
2. Podstawy metody	198
1. Podstawowe definicje	198
2. Mechanizmy polaryzacji	199
1. Problem pola lokalnego	200
2. Przenikalność elektryczna w przejściach fazowych	201
Relaksacja dielektryczna	203
1. Metodyka pomiarów dielektrycznych	205
2. Przykłady badań dielektrycznych	206
Przejścia fazowe w badaniach dielektrycznych ciekłych kryształów	206
Literatura	209

198
Stanisław Urban
# 8.1. Wstęp
Dielektrykami nazywamy materiały nieprzewodzące prądu elektrycznego. Są nimi układy molekuł w różnych stanach skupienia, atomy lub jony w krysztale, a także polimery i inne tworzywa bezpostaciowe. Spektroskopia dielektryczna zajmuje się badaniem reakcji dielektryka na przyłożone zewnętrzne pole elektryczne E. W idealnym dielektryku mamy do czynienia z ładunkami związanymi, a więc takimi, których przesunięcia wywołane po­lem ograniczają się do odległości charakteryzujących rozmiary molekuł lub stałych sieci krystalicznej1. Dlatego podstawową wielkością w fizyce dielektryków jest moment dipolo­wy p będący miarą separacji różnoimiennych ładunków w atomach, molekułach lub ko­mórkach elementarnych kryształów. Wyróżniamy dielektryki polarne, gdy p jest różny od zera w nieobecności pola elektrycznego, oraz niepolame, gdy p jest wyłącznie wynikiem działania pola E na układ i znika po jego usunięciu. W przypadku kryształów jonowych mo­ment dipolowy odnosimy na ogół do rozkładu ładunków w ramach komórki elementarnej.
Spektroskopia dielektryczna obejmuje swym zasięgiem duży zakres częstości promie­niowania elektromagnetycznego od częstości subhercowych (-0,01 Hz) aż do kilkudziesię­ciu gigaherców (-40 GHz). Tradycyjnie mierzone parametry dielektryczne określamy jako statyczne, gdy praktycznie nie zależą one od częstości pola elektrycznego używanego w eksperymencie, oraz dynamiczne, gdy ta zależność od częstości jest istotna. W tym dru­gim przypadku mamy do czynienia ze zjawiskami relaksacji dielektrycznej, które są efek­tem procesów reorientacji dipolowych molekuł w danym układzie.
Efekt oddziaływania układu dipoli z polem zewnętrznym E zależy od wielu czynników wewnętrznych (np. rodzaju i energii oddziaływań międzymolekulamych, koncentracji składników w układach złożonych), a także od czynników zewnętrznych (głównie tempe­ratury i ciśnienia). W efekcie zmiana stanu skupienia lub przemiana fazowa w ramach da­nego stanu skupienia może objawić się jako zmiana parametrów dielektrycznych wyzna­czanych w eksperymencie (przenikalność elektryczna e, współczynnik załamania światła n, czas relaksacji tD i inne). W niniejszym rozdziale zdefiniujemy podstawowe wielkości charakteryzujące dielektryk, podamy główne relacje pomiędzy parametrami mikroskopo­wymi i makroskopowymi dielektryka, krótko omówimy metody eksperymentalne stosowa­ne do badań własności dielektryków. Zgodnie z główną ideą książki wskażemy, w jaki sposób przemiany fazowe objawiają się w zachowaniu mierzonych wielkości. Oczywiście, materiał tu zawarty stanowi zaledwie mały wycinek fizyki dielektryków. Szersze i bardziej wyczerpujące źródło informacji o tych zagadnieniach stanowią polskojęzyczne monografie i podręczniki [1-3] (można tam również znaleźć liczne odsyłacze do literatury angloję­zycznej).
# 8.2. Podstawy metody
## 8.2.1. Podstawowe definicje
W przeciwieństwie do wielu innych metod spektroskopowych (IR, RS, IINS), w spektro­skopii dielektrycznej badamy efekt działania zewnętrznego pola na makroskopowy układ. Ponieważ zwykle interesują nas także parametry mikroskopowe (molekularne) układu, musi-
1 Przewodnictwo jonowe obecne w wielu układach traktowane jest jako zaburzenie i musi być wyseparowane.

Spektroskopia dielektryczna
199
my znać relacje pomiędzy nimi. To zaś wymaga zaangażowania modeli teoretycznych łączą­cych własności w obu skalach.
Podstawową wielkością mierzoną w eksperymencie dielektrycznym jest (względna) prze- nikalność dielektryczna e, którą można zdefiniować jako c = C/Co, gdzie C i Co są pojemno­ściami kondensatora wypełnionego dielektrykiem i pustego, odpowiednio. Przenikalność jest wynikiem polaryzacji dielektryka wywołanej polem E. Pomiędzy polem E i wektorem polaryzacji P, który jest momentem dipolowym jednostki objętości dielektryka, istnieje następująca relacja:
P=eo(es-\)E^eoXE,	(8.1)
gdzie/jest podatnością elektryczną substancji, zaś £ó = 8.853T0“12 F/m jest przenikalnością elektryczną próżni.
Natura oddziaływania dielektryka z polem elektrycznym zależy od elektrycznej budowy jego elementów składowych, a więc atomów, cząsteczek, komórek elementarnych kryształów itp. Para różnoimiennych ładunków q oddalonych od siebie o r tworzy dipol o momencie di­polowym p = qre, gdzie wersor e zwrócony jest od ładunku ujemnego do dodatniego. W ukła­dzie składającym się z No identycznych cząsteczek (molekuł) w objętości K umieszczonych w polu E wytworzy się efektywny makroskopowy moment dipolowy (polaryzacja) P:
P = N0<p> = Noa Ew,	(8.2)
gdzie <p> jest efektywnym molekularnym momentem dipolowym wynikającym z wszystkich mechanizmów polaryzacji występujących w danym układzie. Moment <p> jest wynikiem działania na daną cząsteczkę (atom) lokalnego pola elektrycznego Elok będącego sumą pola zewnętrznego i pól pochodzących od wszystkich sąsiednich molekuł. Dla faz skondensowa­nych Eiok > E. Współczynnik a nosi nazwę polaryzowalności molekuły. Porównując równania (8.1) i (8.2), dostajemy związek pomiędzy wielkościami makroskopowymi (e lub X) i wielko­ściami mikroskopowymi dielektryka (a lubp oraz E/o*):
¿o (ą- \)E = N0aE!ok.	(8.3)
Aby z niego skorzystać, należy wiedzieć, jakie mechanizmy polaryzacji są istotne w danym układzie oraz jaka jest relacja pomiędzy polem zewnętrznym E a lokalnym polem Elok- Szcze­gólnie ten drugi problem jest trudny, gdyż wymaga znajomości oddziaływań międzymoleku- lamych w układzie. Poniżej przypatrzymy się pokrótce obu tym sprawom.
## 8.2.2. Mechanizmy polaryzacji
Polaryzacja dielektryka, szczególnie molekularnego, pochodzi zasadniczo od trzech mechanizmów:
- sprężystej deformacji powłok elektronowych w atomach (polaryzacja elektronowa Pe), przy czym główny wkład pochodzi od elektronów walencyjnych;
- sprężystej deformacji wiązań międzyatomowych w molekule (polaryzacja atomowa P„); ze względu na duże masy atomów lub grup atomów polaryzacja ta jest znacznie mniejsza od elektronowej;
- porządkującego działania pola na polarne molekuły mające swobodę orientacji (polaryzacja orientacyjna lub dipolowa Por); ten mechanizm zwykle determinuje własności dielektryczne substancji.
Polaryzacje i polaryzowalności deformacyjne oznacza się łącznie jako P„ i odpo­wiadającą zaś im przenikalność dielektryczną jako Doświadczenie pokazuje, że dla cieczy z dobrym przybliżeniem można przyjąć relację e„ ® 1,05 n2, gdzie n jest współczyn­

200
Stanisław Urban
nikiem załamania światła. Oznacza to, że polaryzacja atomowa stanowi zaledwie ok. 5% polaryzacji elektronowej.
Rozpatrzmy nieco dokładniej polaryzację orientacyjną, która determinuje własności dielektryczne układów polarnych. Na dipol umieszczony w polu elektrycznym działa para sił o momencie skręcającym N = fi * E usiłująca ustawić go wzdłuż linii sił pola. Przeciw­działa temu ruch termiczny cząsteczek charakteryzowany przez średnią energię kinetyczną kBT. W efekcie ustala się stan równowagi dynamicznej, który można scharakteryzować przez wyliczenie średniej wartości <cos &>, gdzie 0 jest kątem pomiędzy kierunkiem mo­mentu dipolowego a polem zewnętrznym E. Rachunki pokazują (np. [1,2]), że z dobrym przybliżeniem można przyjąć:
< cos 0>=-^-.	(8.4)
ÓKB1
Na przykład dla molekuły mającej moment dipolowy fi = 5,84-10-30 C m = 1,83 D2 * (woda), w polu E = 104 V/m oraz temperaturze T = 300 K mamy fiE /3 kBT « 2,7-10-4. Jak więc widać, stopień zorientowania dipoli jest bardzo mały. Oznacza to ponadto, że energia potencjalna wnoszona do układu przez pole zewnętrzne, V = -ffE = -fiEcos 0, jest zanie- dbywalnie mała w stosunku do energii termicznej. Przy tych warunkach polaryzacja orien­tacyjna wyraża się następującym związkiem:
2
Por =N0<fi>= Nofi < COS0 >= N0-^fEiok = Na aor Eiok ■	(8-5)
Pozostąje jeszcze do wyjaśnienia problem relacji pomiędzy polem zewnętrznym E i polem lokalnym E/^.
Problem pola lokalnego
W ogólności problem ten nie jest dotychczas rozwiązany dla faz skondensowanych. Znanych jest kilka modeli pola lokalnego (zob. [1—4]), z których największe znaczenie ma model opracowany przez Onsagera [5]. Model ten uwzględnia oddziaływania momentu dipolowego sferoidalnych molekuł z jednorodnym, ciągłym i nieskończonym ośrodkiem. Otrzymana przez Onsagera relacja pomiędzy makroskopową przenikalnością (stałą dielek­tryczną) £s a momentem dipolowym molekuły i temperaturą ma następującą postać:
(^s - goo)(2 gj Coo) _ Nq fi	f8 61
g,(g„ + 2)2	3£03kflr'	1 }
Równanie Onsagera stosowane jest do wyznaczania momentów dipolowych molekuł w słabo polarnych czystych cieczach, a szczególnie dobrze sprawdza się w przypadku roztworów cie­czy polarnych w niepolamych rozpuszczalnikach (oczywiście trzeba wtedy uwzględnić stęże­nie roztworu). Tym niemniej jest ono także użyteczne dla innych układów molekularnych, gdyż pozwala przewidzieć kilka typowych zachowań dielektryków zarówno polarnych, jak i niepolamych. Co więcej, model pola lokalnego Onsagera został z powodzeniem zaadaptowa­ny do wyjaśnienia własności dielektrycznych nematycznych ciekłych kryształów, a więc ośrodków anizotropowych składających się z silnie wydłużonych molekuł (np. [2], rozdz. 9). W tym przypadku przenikalność dielektryczna jest wielkością tensorową z dwiema składowy­mi: £j| i £i, których pomiar wymaga odpowiedniego ustawienia wektora pola E względem tzw.
2 1 D (debaj) jest jednostką momentu dipolowego w układzie jednostek cgsE i równa się lelA =
10’1B j. es. ład.-cm = 3,3356 10’30 C m.

Spektroskopia dielektryczna
201
directora n określającego kierunek średniego uporządkowania długich osi molekuł (np. [7], rozdz. 4.1, 4.2).
Przenikalność elektryczna w przejściach fazowych
Rys. 8.1a-8.1e ilustrują schematycznie zachowanie się przenikalności dielektrycznej w funkcji temperatury dla pięciu typowych dielektryków wykazujących przejścia fazowe:
1. Ciecz niepolama-kryształ. Stała dielektryczna ma małą wartość (rzędu ~ n2). W punkcie krzepnięcia obserwuje się niewielki skok f na skutek wzrostu gęstości p (po prawej stronie wzoru (8.3) mamy yvo ~ Pi-
2. Ciecz polama-kryształ. Stała dielektryczna cieczy jest duża, znacznie przewyższająca n2, gdyż dominujący wkład wnosi polaryzowalność orientacyjna. Ze wzrostem temperatury £ maleje jak l/T (por. wzór Onsagera). W punkcie krzepnięcia e gwałtownie maleje do warto­ści ~£„, gdyż znika polaryzowalność dipolowa na skutek zamrożenia swobody orientacyjnej molekuł w krysztale.
3. Ciecz polama-kryształplastyczny-krysztal. Sytuację taką obserwuje się dla substancji, których molekuły mają sferoidalny kształt (np. chlorek r-butylu, HC1, H2S). W punkcie krzep­nięcia swoboda rotacji pozostaje praktycznie niezmieniona, mała zmiana e spowodowana jest wzrostem gęstości. Gwałtowny spadek przenikalności następuje w przejściu do następnej fazy krystalicznej, gdy zamrożona zostaje swoboda rotacji molekuł (niekiedy obserwuje się dwie lub trzy fazy ze swobodą rotacji molekuł - zob. np. [2], rozdz. 9).
4. Ciecz polama-ciekły kryształ nematyczny-kryształ. W tym przypadku w przejściu ciecz izotropowa-nematyk (tzw. punkt klarowania) następuje podział przenikalności na dwie składowe, których różnica, zte= ą- e±, definiuje anizotropię dielektryczną nematyka (może być ona dodatnia lub ujemna w zależności od kąta, jaki moment dipolowy tworzy z osią długą molekuły [6,7]). Przy przejściu do fazy krystalicznej obie składowe tensora przenikalności maleją do ~n2.
5. Faza paraelektryczna-faza ferroelektryczna w kryształach. W pewnych typach krysz­tałów (np. w tytanianie baru) następuje przejście fazowe pomiędzy fazą o strukturze regularnej, w której różnoimienne ładunki jonów kompensują się w ramach komórki elementarnej, do fazy o obniżonej symetrii (np. tetragonalnej), gdzie ładunki obu znaków są rozdzielone i komórka elementarna posiada moment dipolowy. Dodatkowo momenty dipolowe sąsiednich komórek porządkują się, tworząc domeny o jednakowym kierunku polaryzacji. W pobliżu przejścia fazowego przenikalność dielektryczna kryształu wykazuje anomalny wzrost [4] i osiąga warto­ści rzędu kilku tysięcy (Rys. 8.2).

202
Stanisław Urban
T
T
T
Rys. 8.1. Schematyczne przedstawienie tem­peraturowej zależności stałej die­lektrycznej dla różnego typu die­lektryków wykazujących przejścia fazowe: a) ciecz (C) niepolama - kryształ (K), b) ciecz polarna - kryształ, c) ciecz polarna - pla­styczny kryształ (PK.) - kryształ, d) ciecz polarna - ciekły kryształ ne- matyczny (N) z dodatnią anizotro­pią dielektryczną - kryształ, e) kryształ z przejściem paraelektryk (P) - ferroelektryk (F)

Spektroskopia dielektryczna
203
77°C
Rys. 8.2. Stała dielektryczna tytanianu baru (poi¡kryształ) w funkcji temperatury. Silna anomalia przenikalności dielektrycznej związana jest z przejściem I rodzaju pomiędzy fazą ferro­elektryczną (F) o strukturze tetragonalnej do fazy paraelektrycznej (P) o strukturze regu­larnej. Wynik uzyskany został przez studentów fizyki w ramach II Pracowni Fizycznej na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
## 8.2.3. Relaksacja dielektryczna
W miarę wzrostu częstości pola elektrycznego przyłożonego do dielektryka polarnego zaczyna się pojawiać opóźnienie wektora polaryzacji P w stosunku do E. Wynika ono z niemożności ustalenia się równowagowej orientacji molekuł na skutek zbyt szybkiej zmiany wartości i/lub kierunku orientującego pola zewnętrznego. Powodem są przeciwień­stwa, jakich doświadczają ratujące molekuły ze strony sąsiednich molekuł ośrodka (siły tarcia, bariery aktywacyjne). W rezultacie następuje absorpcja energii pola, która musi być zużyta na pokonanie tych przeciwieństw. W konsekwencji zarówno polaryzacja, jak i prze- nikalność dielektryczna stają się wielkościami zespolonymi. Zjawisko opóźnienia reakcji układu na zmianę pola zewnętrznego nosi nazwę zjawiska relaksacji dielektrycznej. Dla jego opisu wprowadza się funkcję relaksacji W przypadku skokowej zmiany pola E, a więc włączenia lub wyłączenia pola E w pewnej chwili t = 0, można ją zdefiniować jako <P(z) = <P(0) P(t)>/P'(0'), gdzie P(0) oznacza wartość polaryzacji układu przed zmianą pola, P(t) po zmianie pola, zaś <...> oznacza średniowanie po zespole statystycznym.
W ogólności zespolona przenikalność dielektryczna, £* = £'- id', wiąże się z funkcją relak­sacji następującą zależnością:
e
£s
ao
i-iaM e
o
(8.7)
Wiele zjawisk relaksacji dielektrycznej można dobrze opisać eksponencjalną funkcją relaksa­cji: (Ąz) - exp(-Z/rfl), gdzie stała czasowa rD nosi nazwę czasu relaksacji dielektrycznej. W takim przypadku otrzymujemy z równania (8.7) tzw. równanie Debye’a:
=_1_
E,~EX \ + iCOTD

204
Stanisław Urban
Wprowadzone dwie nowe wielkości: przenikalność dielektryczna e'(co) oraz straty dielek­tryczne £"(a>), zdają sprawę z dynamicznego zachowania się molekuł dipolowych w układzie. e" nazywamy stratami dielektrycznymi, gdyż są one proporcjonalne do strat energii elektrycz­nej w dielektryku w postaci ciepła Joule’a. Wielkość Se = es- e„ nosi nazwę inkrementu die­lektrycznego i jest miarą amplitudy procesu relaksacyjnego; zgodnie z równaniem Onsagera (8.6) Se ~ czyli inkrement jest zależny od liczby dipoli w jednostce objętości uczestni­czących w procesie relaksacji.
Rozkładając równanie Debye’a na część rzeczywistą i urojoną, mamy:
g"	corp
£s-£x l + (iwrD)2 ’
g'-g«, _	1
g5-goo l + (iorD)2 ’
(8.9)
(8.10)
Widać stąd, że straty dielektryczne stają się równe zeru zarówno w granicy dużych, jak i małych częstości. Natomiast w przypadku rzeczywistej części przenikalności dielektrycz­nej otrzymujemy:
e' es dla co -> 0,
e' —> e„ dla co oo.
W tym kontekście wychodzi wyraźnie interpretacja es oraz £„. Stałą dielektryczną es mierzymy więc przy częstościach dostatecznie niskich (tzn. gdy co « l/rD), natomiast ek jest wartością przenikalności dielektrycznej dielektryka, którą osiąga on dla częstości „nieskończenie du­żych” z punktu widzenia relaksacji dipolowej, tj. spełniającej warunek co » l/rD.
Równania (8.9) i (8.10) przedstawione w skali półlogarytmicznej stanowią widma absorp­cji i dyspersji dielektrycznej. Przykładem są tu wyniki uzyskane w laboratorium autora dla składowej równoległej ciekłego kryształu nematycznego, przedstawione na Rys. 8.5a, b. Te same wyniki można też przedstawić w formie tzw. diagramów Cole-Cole jako zależność: £"(£') - zob. Rys. 8.5c. Po wyeliminowaniu z obu równań cotD otrzymujemy równanie okręgu:
g'-|(£i + £a,)]2 + (g") = [|(g0-^)]2-	(8.11)
W praktyce widma eksperymentalne nie stosują się dokładnie do równania Debye’a (co oznacza, że funkcja relaksacji nie jest prostą eksponentą czasu) i wprowadzane są pewne dodatkowe empiryczne parametry przy dopasowywaniu (fitowaniu) równań absorpcji i dyspersji do widm eksperymentalnych (zob. [2], rozdz. 5).
Zasadniczym celem badań procesów relaksacji dielektrycznej w układach molekular­nych jest wyznaczenie czasu relaksacji dielektrycznej r0, np. z warunku = 1/(2otd), gdzie vmax jest częstością odpowiadającą maksimum strat dielektrycznych ¿"ma*. Ponieważ rD charakteryzuje dynamiczne własności makroskopowego układu molekuł polarnych, jego związek z molekularnym czasem korelacji rp wymaga uwzględnienia pewnych poprawek zależnych od pola lokalnego [2]. W praktyce, wobec słabej znajomości pola lokalnego, utożsamia się rD z rA.
Jak już wspomnieliśmy, polaryzacja orientacyjna nie nadąża za dostatecznie szybkimi zmianami pola elektrycznego z powodu oddziaływania molekuł z otaczającym ośrodkiem. W przypadku cieczy można mówić o rodzaju tarcia, jakiego doznaje ratująca molekuła ze strony otaczającego ciągłego ośrodka. Dla ciał stałych natomiast można rozważać pewien dyskretny rozkład potencjału wokół molekuły, wynikający z anizotropii oddziaływań pomię­dzy sąsiednimi cząsteczkami zajmującymi węzły sieci krystalicznej. W pierwszym przypadku można interpretować rD jako czas potrzebny cząsteczce na obrót o kąt rzędu it. W drugim przypadku natomiast, przy założeniu „natychmiastowości” przeskoków pomiędzy minimami

Spektroskopia dielektryczna
205
potencjału, rD jest czasem oczekiwania molekuły na impuls energii pozwalający jej pokonać barierę potencjału. Oczywiście, czas relaksacji jest silnie zależny od temperatury, co na ogół wyraża się, stosując wzór Arrheniusa:
rD = t0 exp(zl/7//?7),	(8.12)
gdzie To przyjmuje się jako stałą niezależną od temperatury, R - stałą gazową, zaś AH jest entalpią aktywacj i.
Powyższa interpretacja czasu relaksacji wskazuje, że winien on być czułym parametrem zmian zachodzących w układzie molekularnym przy przejściu fazowym. Należy oczekiwać, że w temperaturze przejścia fazowego następować będzie zarówno skokowa zmiana td, jak i różna będzie jego temperaturowa zależność w obu sąsiadujących fazach, czyli różnić się będą nachylenia wykresu aktywacyjnego ¿(lnr0)/<^l/7) wynikającego z różnych wartości barier aktywacyjnych hamujących rotację molekularną w obu fazach. Ilustrują to Rys. 8.3a i 8.6, na których przedstawiono wyniki badania procesów relaksacji w fazie nematycznej i fazach smektycznych ciekłych kryształów.
# 8.3. Metodyka pomiarów dielektrycznych
Procesy relaksacji dielektrycznej przypadają na różne zakresy częstości widma fal elek­tromagnetycznych. Zależy to od budowy cząsteczek, stanu skupienia substancji, temperatu­ry, ciśnienia itp. W związku z tym muszą być stosowane różne techniki pomiarowe przy różnych zakresach częstości. Powolne procesy relaksacji, które zachodzą w polimerach i wielu makromolekularnych związkach organicznych, szczególnie w pobliżu przejścia do stanu szklistego, można rejestrować, mierząc prąd rozładowania kondensatora z próbką w funkcji czasu, co jest równoważne pomiarowi funkcji relaksacji. Korzystając z równania (8.7), można stąd obliczyć zespoloną przenikalność dielektryczną próbki. Przy częstościach z zakresu fal radiowych (~1 kHz - -10 MHz) stosuje się powszechnie analizatory impe- dancji, które „przemiatają” widmo w danym zakresie częstości, dostarczając wartości £'( v) i £'l(v). Kondensator z próbką wykazującą straty dielektryczne (głównie wywołane proce­sem relaksacji) stanowi część obwodu RLC i jest równoważny równoległemu połączeniu pojemności i oporności. Przykład tak otrzymanego widma pokazany jest w podrozdziale 8.4.1 na Rys. 8.4. Tego typu spektrometry dielektryczne produkowane są przez kilka firm, np. Hewlett Packard, Solatron, Generał Radio i inne.
Pizy częstościach powyżej 10 MHz pojawiają się problemy związane z trudnym do skom­pensowania wpływem indukcyjności na mierzoną impedancję (głównie od kabli łączących kondensator pomiarowy z przyrządem). Niemniej dostępne są analizatory impedancji pokry­wające zakres częstości aż do ok. 2 GHz (2-109 Hz).
Inny rodzaj spektrometru dielektrycznego stanowi układ oparty na technice rejestracji sy­gnałów pola elektrycznego w domenie czasowej, znany w skrócie jako TDS lub TDR (od anglojęzycznej nazwy Time Domain Spectroscopy lub Time Domain Reflectometry). Jego zasada jest prosta: z generatora wysyłany jest sygnał szybko narastającego napięcia, który rozchodzi się wzdłuż linii koaksjalnej o małej średnicy (-7 mm). Na końcu (na ogół) linii znajduje się próbka, falowód zaś poza nią jest otwarty (TDS) lub zwarty na krótko (TDR). Sygnał odbity od powierzchni próbki lub od zwieracza biegnie z powrotem w kierunku gene­ratora. Oczywiście, jego kształt został zmodyfikowany na skutek oddziaływania pola elek­trycznego z próbką. Oba impulsy, padający i odbity, są rejestrowane przez specjalny oscylo­skop sprzężony z komputerem. Stosunek obu sygnałów jest następnie poddawany transforma­cji Fouriera, co pozwala przejść do domeny częstości. Spektrometry tego typu wymagają nie­

206
Stanisław Urban
wielkich ilości próbek (-0,1 ml) i pokrywają zakres częstości od 10 MHz do 10 GHz. Dokład­ny opis zasady działania spektrometru TDS można znaleźć w literaturze [3,7].
# 8.4. Przykłady badań dielektrycznych
## 8.4.1. Przejścia fazowe w badaniach dielektrycznych ciekłych kryształów
W ciekłych kryształach o złożonym polimorfizmie mogą występować przejścia fazowe I rodzaju, w których następuje skokowa zmiana wszystkich parametrów fizycznych sub­stancji, w tym także przenikalności dielektrycznej i wyznaczanych na jej podstawie innych wielkościach, jak czasy relaksacji czy bariery aktywacyjne dla rotacji molekularnych. Zda­rzają się jednak przejścia (głównie II rodzaju), w których dostrzeżenie wpływu przejścia na mierzone wielkości nie zawsze jest sprawą trywialną. Pokażemy tutaj dwa przykłady ilu­strujące powyższe uwagi.
W przypadku p-heksyloksy-benzelideno-p ’-fluoroaniliny (w skrócie FAB-OC6) o wzorze:
H
CsH
występuje następująca sekwencja faz: kryształ-smektyk B (SB)-smektyk A (SA), nematyk (N)-ciecz izotropowa. W badaniach dielektrycznych tej substancji [8] wszystkie przejścia są dobrze widoczne (rys. 8.3a), chociaż przejście SA-N jest często traktowane jako II ro­dzaju. Również czasy relaksacji charakteryzujące rotację molekuł wokół osi krótkich w poszczególnych fazach zmieniają się skokowo w przejściach - Rys. 8.3b.
W przypadku innej substancji, 2-(4-heksyloksyfenylo)-5-oktylo-pirymidyny (6OPB8), o wzorze:
obserwuje się następującą sekwencję faz: K-S<— SA-N-I. Przejście Sf—SA jest prawdopo­dobnie przejściem II rodzaju i nie jest widoczne w pomiarach kalorymetrycznych. W pomiarach statycznej stałej dielektrycznej (Rys. 8.4) nie udało się go zaobserwować ze względu na to, że próbka zorientowana zewnętrznym polem magnetycznym w fazie N traciła orientację po przejściu do fazy smektycznej i można było mierzyć jedynie pewną uśrednioną przenikalność (tak jak dla próbki proszkowej). Okazuje się jednak, że w przej­ściu Sc—SA zmieniają się parametry charakteryzujące dynamikę rotacyjną molekuł.

Spektroskopia dielektryczna
207
Rys. 8.3. a) Temperaturowa zależność przenikalności dielektrycznej w różnych fazach FAB-OC6; b) wykres czasu relaksacji charakteryzującego rotację molekuł wokół osi krótkiej (w skali logarytmicznej) od odwrotności temperatury dla poszczególnych faz. W obu przypadkach przejścia fazowe są dobrze widoczne (na podstawie [9])
Rys. 8.4. Temperaturowa zależność statycznej stałej dielektrycznej 6OPB8 w różnych fazach. Pomiar
wykonano przy obniżaniu temperatury. W fazie N próbka była orientowana polem magne-
tycznym, co pozwoliło mierzyć obie składowe tensora przenikalności dielektrycznej. Przy
przejściu do fazy SA orientacja polem stała się nieskuteczna i mierzono pewną uśrednioną
przenikalność (na podstawie [9])
Rys. 8.5 przedstawia przykładowe widma dielektryczne otrzymane dla 6OPB8 w róż­nych fazach ciekłokrystalicznych przy użyciu analizatora impedancji. Przedstawiono je w postaci krzywych dyspersji (Rys. 8.5a), krzywych absorpcji (Rys. 8.5b) oraz diagramu Cole-Cole (Rys. 8.5c). Dopasowując równania Debye’a do punktów pomiarowych, wyzna­czono czasy relaksacji dielektrycznej dla wielu temperatur.

208
Stanisław Urban
Rys. 8.5. Widmo dyspersji a) i absorpcji b) dielektrycznej w fazie N, SA i Sc 6OPB8. Do punktów dofitowano równania (8.9) i (8.10) z czasami relaksacji 8,54 ■ 10“8 s (N), 3,67 ■ 10-7 s (SA) i 1,48 10“6 s (Sc); c) te same widma przedstawione w formie diagramu Cole-Cole (na podstawie [9])

Spektroskopia dielektryczna
209
Rys. 8.6. Wykres aktywacyjny dla procesu relaksacji dielektrycznej związanego z rotacją molekuł 6OPB8 wokół osi krótkiej w fazie N, SA i Sc. Podano również wartości entalpii aktywacji dla tego procesu w poszczególnych fazach. Wstawka pokazuje w powiększonej skali zmia­nę nachylenia prostych dopasowanych do punktów w obu fazach smektycznych. Wyzna­czona stąd temperatura przejścia dobrze zgadza się z wartością otrzymaną z obserwacji tek­stury pod mikroskopem polaryzacyjnym (na podstawie [9])
Rys. 8.6 przedstawia wykres aktywacyjny dla wszystkich faz 6OPB8. Dopasowanie równania Arrheniusa do punktów w fazach Sc i SA pozwala wyznaczyć temperaturę przej­ścia jako przecięcie obu prostych (por. wstawkę na Rys. 8.6). Tak otrzymana temperatura przejścia dobrze zgadza się z wyznaczoną na podstawie obserwacji tekstur pod mikrosko­pem polaryzacyjnym. W podobny sposób można było określić punkty przejść fazowych w funkcji ciśnienia [9].
# 8.5. Literatura
1. A. Chelkowski, Fizyka dielektryków, PWN, Warszawa 1979.
2. Fizyka chemiczna, red. J.M. Janik, PWN, Warszawa 1989.
3. S. Urban, Spektroskopia dielektryczna [w:] Fizyczne metody badań w biologii, medycynie i ochronie środowiska, red. A.Z. Hrynkiewicz i E. Rokita, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
4. C. Kittel, Wstęp do fizyki ciała stałego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
5. L. Onsager, J. Am. Chem. Soc. 58, 1486 (1936).
6. W. Maier, G. Meier, Z. Naturforsch. 16a, 262, 470 (1961).
7. Relaxation Phenomena, eds. W. Haase and S. Wróbel, Springer, 2003.
8. S. Urban, B. Gestblom, C. Gandolfo, C.A. Veracini, Z. Naturforsch. 57a, 819 (2002).
9. J. Czub, S. Pawlus, M. Sekula, S. Urban, A. Wiirflinger, R. Dąbrowski, Z. Naturforsch. 58a, 333 (2003).