TECHNOLOGIA POSTACI LEKU
# Substancje lecznicze w postaci amorficznej
# Agata Antosik1, Joanna Szafraniec1, Krzysztof Niwiński1, Renata Jachowicz1
1 Katedra Technologii Postaci Leku i Biofarmacji, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
Adres do korespondencji: Katedra Technologii Postaci Leku i Biofarmacji, Wydział Farmaceutyczny, ul. Medyczna 9, 30-688 Kraków, e-mail: Agata.antosik@uj.edu.pl
Amorphous drug substances • Over 45% of registered drug substances and 75% being in development are described as practically insoluble. With regard to the to design of oral dosage forms, solubility and bioavailability improvement are issues. It can be achieved by particle size reduction, polymorph transition, preparation of solid dispersions. The formation of binary systems and amorphization are an interesting research topic. Short-range molecular order, high molecular mobility, excess free energy are characteristic features of amorphous drug substances that provide solubility improvement. The methods of solid dispersion preparation include melting, mechanical disruption of crystal lattice, solvent evaporation and supercritical CO2 technology. In recent years, also co-amorphous systems have attracted particular attention. They contains a low molecular weight carrier or other drug substance. Although limited stability of disordered systems and possibility of spontaneous crystallization upon storage (effect of temperature, pressure, humidity) stay as limitation they do not inhibit work on the commercialization of amorphous drug products.
Keywords: amorphization, solid dispersions, obtaining solid disprsions, amorphous stability.
### © Farm Pol, 2018, 74(11): 671-678
W świetle najnowszych osiągnięć naukowych i rozwoju technologii farmaceutycznej jed­nym z wiodących kierunków prac badawczo-roz­wojowych jest poprawa dostępności farmaceutycz­nej substancji leczniczych trudno rozpuszczalnych w wodzie, które niejednokrotnie charakteryzują się małą lub zmienną dostępnością biologiczną, co skutkuje niezadowalającą efektywnością tera­peutyczną. Ma to szczególne znaczenie zwłaszcza w odniesieniu do projektowania doustnych postaci leku. Ocenia się, że około 45% substancji leczni­czych aktualnie zarejestrowanych oraz nawet 75% substancji będących w fazie rozwoju może być okre­ślona jako praktycznie nierozpuszczalne w wodzie [1]. Zgodnie z biofarmaceutycznym systemem kla - syfikacji (BCS) substancja lecznicza jest uznawana za trudno rozpuszczalną, jeśli największa jej dawka nie rozpuszcza się w objętości 250 mL medium w zakresie pH od 1 do 7. Jeżeli dobrze przenika przez błony biologiczne, to klasyfikowana jest do drugiej klasy BCS, co oznacza, że szybkość rozpusz­czania może ograniczać jej dostarczenie do krążenia ogólnego. Natomiast, jeżeli charakteryzuje się słabą przenikalnością przez błony komórkowe, to wów­czas należy się spodziewać zmniejszonej dostępno­ści biologicznej, a nawet braku skuteczności tera­peutycznej [2].
Do metod zapewniających poprawę dostęp­ności farmaceutycznej substancji leczniczej zali­cza się m.in. redukcję rozmiarów cząstek, tworze­nie ko-kryształów, otrzymywanie różnych odmian polimorficznych, amorfizację substancji leczniczej, a także tworzenie układów z nośnikami, w tym sta­łych rozproszeń oraz kompleksów z cyklodekstry- nami (rycina 1).
Substancje lecznicze w formie krystalicznej cechują się delekozasięgowym uporządkowaniem sieci krystalicznej oraz wysoką stabilnością fizyczną i chemiczną. Często są one trudno rozpuszczalne w wodzie i z tego względu wymagają stosowania
odpowiednich modyfikacji celem poprawy roz­puszczalności. Forma amorficzna charakteryzuje się uporządkowaniem krótkiego zasięgu, w któ­rym pozycja poszczególnych cząsteczek nie jest ści­śle zdefiniowana i dodatkowo zmienna ze względu na dużą ruchliwość molekularną [3]. Nadmiar energii swobodnej form amorficznych determi­nuje poprawę ich rozpuszczalności, jest jednak także przyczyną termodynamicznej niestabilno­ści, gdyż rekrystalizacja prowadząca do obniże­nia potencjału chemicznego jest procesem samo­rzutnym [4]. Dodatkowym problemem jest brak stabilności w czasie przechowywania i trudności w procesie projektowania postaci leku. Wymie­nione ograniczenia nie przewyższają jednak zalet związanych z poprawą dostępności biologicznej
Tom 74 ■ nr 11 ■ 2018
671

Odparowanie		Otrzymywanie amorficznych	Mielenie
rozpuszczalnika		substancji leczniczych

Rycina 1. Metody amorfizacji substancji leczniczych
substancji leczniczych w formie amorficznej i pro­wadzą do konkluzji, że istotne jest nie tylko samo uzyskanie, ale również stabilizacja formy amor­ficznej. Zgodnie z empiryczną zasadą, w celu ogra­niczenia rekrystalizacji formy amorficznej należy zminimalizować mobilność molekularną, co można osiągnąć przez przechowywanie substancji w tem­peraturze o 50°C niższej od temperatury zeszkle­nia (Tg). Realizacja tego założenia jest jednak często niemożliwa, ponieważ dla większości substan­cji leczniczych przejście szkliste rejestrowane jest dla temperatur w zakresie od -20 do 80°C. Innym sposobem jest sporządzanie układów dwu- i trój­składnikowych zawierających polimerowy nośnik o wysokiej temperaturze zeszklenia [5]. Trójwy­miarowa architektura polimerowych nośników obniża ruchliwość molekularną substancji amor­ficznych oraz ich potencjał chemiczny, co zapo­biega dewitryfikacji. Dodatek polimeru o wysokiej wartości Tg działa antyplastyfikująco na substancję leczniczą, co skutkuje podwyższeniem temperatury przejścia szklistego i wysokości bariery energetycz­nej rekrystalizacji.
Projektowanie układów o wysokiej temperatu­rze zeszklenia jest istotne z punktu widzenia sta­bilności fizycznej układów amorficznych. Jednym z problemów jest ich higroskopijność. Woda działa plastyfikująco, obniża Tg przez co sprzyja reorgani­zacji struktury molekularnej. Jest to zjawisko niepo­żądane zarówno z punktu widzenia przechowywa­nia amorficznych form leku, mogą one pochłaniać wilgoć z powietrza, jak również rekrystalizacji
w środowisku przewodu pokarmowego. Koniecz­ność stosowania nośników jako stabilizatorów może stanowić źródło problemów, gdyż często wyma­gany jest duży nadmiar nośnika w stosunku do masy substancji leczniczej, co może mieć przeło­żenie na zwiększenie masy tabletkowej. Ograni - czona mieszalność substancji leczniczej i polimeru może powodować separację fazową i w konsekwen­cji rekrystalizację formy amorficznej.
Elementem kluczowym w formułowaniu ukła­dów binarnych i wieloskładnikowych jest dobór substancji leczniczej, jak i nośnika w oparciu o ich właściwości fizykochemiczne. Potencjalnie dobrymi kandydatami do sporządzania amorficznych sta­łych rozproszeń są substancje lecznicze wykazu­jące stabilność fizyczną, tj. zdolność do pozostawa­nia w stanie zeszklenia i wykazujące ograniczoną tendencję do krystalizacji. W 2010 r. podjęto próbę klasyfikacji substancji w oparciu o ich zdolność do pozostawania w stanie zeszklenia (GFA, glass for­ming ability). Wyróżniono klasę I, do której zali­czono substancje krystalizujące już podczas zestala­nia stopu, nie występują one w formie amorficznej, np. w temperaturze pokojowej. Do klasy II zali­cza się substancje lecznicze, które charakteryzują się brakiem stabilności w stanie zeszklenia, z tego powodu rekrystalizują podczas drugiego cyklu ogrzewania. Klasa III to grupa obejmująca substan­cje wykazujące stabilność w stanie zeszklenia, nie krystalizujące podczas kolejnego cyklu ogrzewania [6]. W celu określenia stabilności formy amorficz­nej substancji należy wziąć pod uwagę m.in. masę
672
Tom 74 ■ nr 11 ■ 2018

TECHNOLOGIA POSTACI LEKU
cząsteczkową (Mm), ilość ciężkich atomów, tempe­raturę topnienia, współczynnik logP, powierzch­nię polarną, ilość donorów (HBD) oraz akceptorów wiązań wodorowych (HBA), liczbę wiązań rucho­mych (RotB). Stwierdzono, że trudności w uzyska­niu stabilnej formy amorficznej wykazują substan­cje, których masa cząsteczkowa jest większa niż 500 g/mol, wartość współczynnika logP >5, ilość donorów wiązań wodorowych >5, a ilość akcepto - rów wiązań wodorowych >10 [7].
Otrzymywanie substancji leczniczych w for­mie amorficznej stanowi interesującą tematykę badawczą. Opisane powyżej ograniczenia, w tym termodynamiczna niestabilność form amorficz­nych i ich samorzutna rekrystalizacja, nie zaha­mowały prac nad otrzymaniem i komercjalizacją preparatów zawierających amorficzne substan­cje lecznicze, których przykłady przedstawiono w tabeli 1.
Wyróżnia się dwa typy amorficznych substan­cji leczniczych: molekularnie czyste oraz występu­jące w stałych rozproszeniach. Termin substancja molekularnie czysta oznacza substancję leczniczą, która dzięki zastosowaniu odpowiedniego spo­sobu wytwarzania występuje w formie amorficz­nej, w której zachowana jest identyczna struktura chemiczna związku i jego aktywność farmakolo­giczna. Ogólnie przyjmuje się, że otrzymanie czy­stej substancji leczniczej w postaci amorficznej wymaga szybkiego odparowania rozpuszczalnika, co zapobiega odtworzeniu struktury krystalicznej. Taki efekt może być osiągnięty przy zastosowaniu wyparki rotacyjnej, procesów suszenia rozpyło- wego lub liofilizacji. Warto podkreślić, że właściwo­ści fizykochemiczne formy amorficznej mogą zale­żeć od sposobu amorfizacji. Stałe rozproszenia mogą być definiowane jako molekularne mieszany sub­stancji leczniczej trudno rozpuszczalnej w wodzie z nośnikiem o charakterze hydrofilowym [8]. Oce­nia się, że polimery oraz cukry stanowią 70-90% nośników. W zależności od właściwości nośnika i jego struktury molekularnej wyróżnia się cztery grupy (generacje) stałych rozproszeń.
Generacja pierwsza to krystaliczne stałe roz­proszenia, w których kryształy substancji lecz­niczej rozproszone są pomiędzy cząsteczkami krystalicznego nośnika, np. mocznika, sorbi- tolu, mannitolu oraz kwasów organicznych [9]. Poprawa rozpuszczalności wynika z redukcji roz­miarów cząstek oraz zwiększonej zwilżalno­ści. Krystaliczne stale rozproszenia cechują się wysoką stabilnością termodynamiczną, jednak bariera energetyczna sieci krystalicznej ograni­cza szybkość rozpuszczania substancji leczniczej. Po raz pierwszy stałe rozproszenia zawierające substancję leczniczą zostały otrzymane i opisane przez Sekiguchi’ego i Obi, którzy do sporządzenia
Tabela 1. Zestawienie przykładowych leków dostępnych w postaci amorficznych stałych rozproszeń [9]
Substancja lecznicza	Nośnik	Postać leku	Nazwa handlowa 1
Zafirlukast	PVP	Tabletki	Accolate®
Nabilon	PVP	Tabletki	Cesamet®
Lopinawir + rytonawir	PVP/VA	Tabletki	Kaletra®
Rytonawir	PVA/VA	Tabletki	Norvir
Ewerolimus	HPMC	Tabletki	Certican®
Etrawiryna	HPMC	Tabletki	Intelence®
Takrolimus	HPMC	Kapsułki	Prograf®
Itrakonazol	HPMC	Kapsułki	Sporanox®
Itrakonazol	HPMC	Tabletki	Onmel
Werapamil	HPC/HPMC	Tabletki	Isoptin® SR-E
Aksetyl cefuroksymu	HPMC/SLS	Tabletki	Ceftin®
Telaprewir	HMPCAS	Tabletki	Incivek®
Wemurafenib	HMPCAS	Tabletki	Zelboraf
Iwakaftor	HMPCAS	Tabletki	Kalydeco
Metanosulfonian nelfinawiru	Krzemian wapnia	Tabletki	Viracept®
Gryzeofulwina	PEG6000	Tabletki	Gris-PEG®
Fenofibrat	PEG/PLX188	Tabletki	Fenoglide

mieszaniny eutektycznej z sulfatiazolem użyli mocznika jako nośnika [10].
Druga generacja to amorficzne stale rozpro­szenia (ASD), w których substancja lecznicza jest molekularnie rozproszona w matrycy amorficz­nego nośnika, zazwyczaj syntetycznego polimeru takiego jak poliwinylopirolidon (PVP), glikol poli­etylenowy (PEG) lub pochodne celulozy, tj. hydrok- sypropylometyloceluloza, octanobursztynian lub octan celulozy [11]. W zależności od wzajem­nego oddziaływania substancji leczniczej z nośni­kiem, wyróżnia się układy jednofazowe, czyli stale roztwory i szkliste roztwory, oraz dwufazowe - mieszaniny eutektyczne i szkliste zawiesiny [12]. Roztwory stale charakteryzujące się całkowitą mie- szalnością substancji leczniczej i nośnika wystę­pują jako układy homogeniczne. Obecność dwóch faz w szklistych zawiesinach spowodowana jest ograniczoną rozpuszczalnością substancji leczni­czej w nośniku lub jej wysoką temperaturą topnie­nia. Zastosowanie amorficznych nośników zapew­nia lepszą zwilżalność oraz rozproszenie substancji leczniczej w nośniku, może także prowadzić do zmniejszania rozmiarów cząstek i solubilizacji sub­stancji leczniczej. Przesycenie roztworu substan­cją leczniczą warunkuje poprawę rozpuszczalności, może jednak również prowadzić do jej wytrącania lub rekrystalizacji, co jest zjawiskiem niepożąda­nym (rycina 2).
Celem ograniczenia rekrystalizacji układów przesyconych stosowane są trójskładnikowe mie­szaniny zawierające nośnik powierzchniowoczynny,
Tom 74 ■ nr 11 ■ 2018
673

Rycina 2.
Ograniczenia związane z zastosowaniem ASD w technologii farmaceutycznej
np. poloksamer, laurylosiarczan sodu, polisorbat, estryfikowane makrogole (Gelucire®) [9]. Układy te klasyfikowane są do trzeciej generacji stałych roz­proszeń. Zaletą tych układów jest nie tylko zwięk­szenie dostępności biologicznej trudno rozpusz­czalnej substancji leczniczej, ale również stabilizacja układu poprzez zahamowanie rekrystalizacji sub­stancji leczniczej.
Czwarta generacja stałych rozproszeń obejmuje układy zawierające nośniki pęczniejące lub nieroz­puszczalne w wodzie. Przykładem stosowanych nośników są etyloceluloza, hydroksypropylocelu- loza [13], Eudragit® RS, RL [14, 15]. Cechą wyróż­niającą tę grupę jest możliwość uzyskania prepara­tów o przedłużonym i kontrolowanym uwalnianiu substancji leczniczej, a także ograniczenie występo­wania działań niepożądanych [9].
Do zalet stałych rozproszeń należy zaliczyć nie tylko zmniejszenie rozmiarów cząstek, zwięk­szenie ich zwilżalności i porowatości, ale rów­nież możliwość uzyskania substancji leczniczej w postaci amorficznej [16]. Wyróżnia się cztery metody amorfizacji substancji leczniczych, tj. sta­pianie, mechaniczne przerwanie/zniszczenie sieci krystalicznej, odparowanie rozpuszczalnika oraz zastosowanie dwutlenku węgla w stanie nadkry- tycznym [5]. Wybór sposobu otrzymywania formy amorficznej substancji leczniczej oraz zastosowa­nego nośnika zależy od właściwości samej substan­cji leczniczej [17, 18].
W ostatnich latach obserwuje się wzrost zain­teresowania koamorficznymi układami (co-amor­phous systems, CAM). Są to zazwyczaj wielo­składnikowe jednofazowe amorficzne stałe układy zawierające substancję leczniczą oraz nośnik o małej masie cząsteczkowej, np. aminokwas, nikotyna - mid, kwas cytrynowy lub inną substancję leczni­czą. Utrata ciągłości struktury siatki krystalicznej wynika m.in. z interakcji składników poprzez two­rzenie wiązań wodorowych. Układy te są charakte­ryzowane nie tylko jako zwiększające rozpuszczal­ność i szybkość rozpuszczania substancji leczniczej, ale również stabilizujące jej formę amorficzną [19]. Przykładem opatentowanych układów ko-amor- ficznych substancja lecznicza-substancja lecznicza są m.in. symwastatyna-glipizid [20], baikaleina- kofeina [21], irbesartan-repaglinid [22], układów substancja lecznicza-nośnik karwedirol-sacharyna [23], azelnidipina-kwas maleinowy [24].
Otrzymywanie formy amorficznej przez sta­pianie substancji polega na ogrzaniu substancji leczniczej lub jej mieszaniny z nośnikami powy­żej temperatury topnienia składników i gwałtow­nym schłodzeniu układu z jednoczesnym mie­szaniem. Ze względu na konieczność ogrzewania często do wysokich temperatur, metoda ta propo­nowana jest dla substancji leczniczych i nośników niewrażliwych na zmiany temperatury. Metodę stapiania stosowano m.in. do amorfizacji deslo- ratadyny [25], nimodypiny [26], diazepamu [27],
674
Tom 74 ■ nr 11 ■ 2018

TECHNOLOGIA POSTACI LEKU
tiokarboksanilidu UC-781 [28]. W przypadku desloratadyny formę amorficzną uzyskano poprzez stapianie z poloksamerem 188 lub 407. Zarówno użycie hydrofilowego nośnika, jak i amorfizacja desloratadyny wpłynęły na poprawę jej rozpusz­czalności, a także na profil uwalniania substancji leczniczej z tabletek. Najlepsze wyniki uzyskano dla układów z Poloksamerem 188, charaktery­zującym się wyższą wartością HLB w porówna­niu do Poloksameru 407, co zapewniło efektyw­niejszą solubilizację substancji leczniczej [29]. Amorfizację nimodypiny oraz diazepamu uzy­skano w przypadku stałych rozproszeń sporzą­dzonych z makrogolem 4000 oraz 6000. Zastoso­wany nośnik stabilizował amorficzną formę obu substancji leczniczych. W przypadku długotermi­nowych badań stabilności układów zawierających nimodypinę nie stwierdzono obecności zarodków krystalizacji [30]. Obecność metastabilnej formy makrogolu 6000 w stałych rozproszeniach z dia- zepamem, w trakcie przechowywania może indu­kować krystalizację substancji leczniczej.
Prace badawcze dotyczące ekstruzji topliwej koncentrują się na jej zastosowaniu w celu poprawy dostępności farmaceutycznej substancji leczni­czych na drodze wytworzenia stałych rozproszeń, a zwłaszcza uzyskania układów o charakterze amor­ficznym. Ashour i wsp. stwierdzili, że w wyniku zastosowania tej metody uzyskano 160-krotne zwiększenie rozpuszczalności oraz ok. 120-krotny wzrost przenikania piperyny przez błony biolo­giczne z układów z Soluplus® (1:10) [31]. W przy­padku formy amorficznej substancji leczniczej istotnym problemem jest zapewnienie jej trwało­ści w okresie przechowywania i prac związanych z nadaniem odpowiedniej formy leku. Duże zna­czenie ma dobór nośnika. Na przykładzie układów nifedypiny z kopowidonem i Eudragitem RS Theil i wsp. wykazali brak rekrystalizacji substancji lecz­niczej podczas długoterminowych badań, jak podają autorzy - przez 25 lat [32]. Technikę HME zastoso­wano również do sporządzenia układów indome- tacyny z argininą i dodatkiem polimeru, np. Kolli- donu® K30. Metoda ekstruzji topliwej nie była nigdy wcześniej używania do ekstruzji formulacji zawie­rających aminokwasy ze względu na ich degrada­cję termiczną. Problem ten został rozwiązany dzięki użyciu techniki mieszanej (melting-solvent extru­sion) i wprowadzeniu argininy w formie roztworu wodnego do układu indometacyny z PVP. Pro­dukt ekstruzji zawierający amorficzną substancję leczniczą, suszono i mielono. W efekcie osiągnięto poprawę dostępności farmaceutycznej i stabilno­ści układu [33].
Amorfizacja substancji leczniczej następuje również na skutek działania energii mechanicz­nej. W efekcie mielenia, ucierania, rozdrabniania
i proszkowania zmniejszeniu ulegają rozmiary czą­stek, kształt oraz struktura powierzchni. W procesie mielenia na cząstki układu działają siły mechaniczne powodujące machanochemiczną aktywację pro­wadzącą do uszkodzenia sieci krystalicznej i przez to amorfizację substancji leczniczej. W piśmien­nictwie przytaczane są przykłady amorfizacji poprzez mielenie w młynie planetarno-kulowym m.in. tadalafilu [34], cefaleksyny, cefalotyny, klo- nidyny [35], budezonidu, naproksenu, indometa­cyny [40]. Stwierdzono, że użycie PVP w ilości 40% jest wystarczające do stabilizowania formy amor­ficznej indometacyny, jednak w badaniach stabil­ności prowadzonych zgodnie z wymaganiami ICH w warunkach przyspieszonego starzenia, tj. 40°C, 75%RH, rekrystalizacja substancji leczniczej nastę­powała po 7 dniach, niezależnie od ilości nośnika w układzie. W badaniach szybkości rozpuszczania ze wszystkich sporządzonych układów, substancja lecznicza uległa całkowitemu rozpuszczeniu już po 5 min [36]. Metodę mielenia w młynie planetarno- -kulowym zastosowano z powodzeniem także do uzyskania amorficznej formy glipizydu. Amorfiza- cja substancji leczniczej była możliwa niezależnie od wartości temperatury procesu, co udowodniono na przykładzie mielenia w różnych temperaturach, tj. 15, 25, 35°C. W badaniach stabilności prowadzo­nych w temperaturze 25°C i przy różnej wilgotno - ści stwierdzono, że hamowanie krystalizacji gli- pizydu następowało jedynie w warunkach poniżej 32,8%RH [37].
Mechaniczne przerwanie sieci krystalicznej następuje również podczas kriomielenia [38, 39, 40]. Ze względu na prowadzenie procesu w tempe­raturze ciekłego azotu następuje wzrost kruchości próbki, co ułatwia mikronizację cząstek i sprzyja poprawie wydajności procesu w porównaniu do mielenia z użyciem młyna kulowego. Ponadto, cie­kły azot zapobiega lokalnemu wzrostowi tempe­ratury mielonego materiału podczas procesu, co czyni tę metodę odpowiednią dla substancji lecz­niczych labilnych termicznie lub cechujących się właściwościami elastycznymi [41]. Metodę krio­mielenia stosowano m.in. do amorfizacji piroksy- kamu, indometacyny, karbamazepiny oraz keto- konazolu [42] oraz glibenklamidu [43]. Dzięki amidowo-imidowej tautomeryzacji cząsteczek glibenklamidu nastąpiła inhibicja jego rozkładu. Podobnie, kriomielenie furosemidu prowadziło do uzyskania formy amorficznej. Prowadzenie pro­cesu przez 30 min powodowało spadek zawartości frakcji krystalicznej do 2%, zaś całkowitą amorfi­zację substancji leczniczej uzyskano po 70 min. Po dłuższym czasie mielenia, tj. odpowiednio 120 min i 180 min furosemid nadal pozostawał w formie amorficznej, jednakże forma amorficzna cecho­wała się niestabilnością chemiczną [44].
Tom 74 ■ nr 11 ■ 2018
675

W procesie amorfizacji poprzez odparowanie rozpuszczalnika substancja lecznicza jest rozpusz­czana w rozpuszczalniku, który następnie zostaje usunięty pod zmniejszonym ciśnieniem, np. w pro­cesie suszenia rozpyłowego lub liofilizacji. Modyfi­kacją tej metody jest zastosowanie antysolventu. Jego dodatek powoduje obniżenie rozpuszczalno­ści substancji leczniczej oraz nośnika, czego kon­sekwencją jest ich wytrącenie z roztworu z jed­noczesnym formowaniem stałego rozproszenia. Metoda ta jest odpowiednia dla substancji termow- rażliwych, ponieważ odparowanie rozpuszczalni­ków organicznych pod zmniejszonym ciśnieniem nie wymaga zazwyczaj ogrzewania do temperatury wyższej niż 40 °C. Konieczność całkowitego usu­nięcia rozpuszczalnika organicznego może stano­wić jednak ograniczenie stosowania tego procesu w skali przemysłowej. Możliwość zastosowania nie­wielkich ilości substancji leczniczych sprawia, że metody polegające na odparowaniu rozpuszczalnika są szeroko stosowane w praktyce laboratoryjnej [5]. Metodę tą zastosowano do amorfizacji substancji leczniczych m.in. karbamazepiny, oksakarbamaze- piny oraz rufinamidu z układów z HPMC. Obecność międzycząsteczkowych oddziaływań występują­cych pomiędzy cząsteczkami substancji leczniczych a nośnikiem wpływała hamująco na krystalizację oraz na zwiększenie zwilżalności stałych rozpro­szeń. Układy te charakteryzowały się poprawą szyb­kości rozpuszczania w porównaniu do substancji krystalicznych [45].
Suszenie rozpyłowe jest wydajną techniką spo­rządzania stałych rozproszeń. Polega ono na roz­pyleniu roztworu lub zawiesiny substancji leczni­czej i nośnika w strumieniu ogrzanego powietrza (lub innego gazu). Ze względu na rozwiniętą powierzchnię mikrokropelek dochodzi do szyb­kiego usunięcia rozpuszczalnika z utworzeniem regularnych, porowatych cząstek. Czas odparo­wania zależy od rodzaju rozpuszczalnika i tem­peratury, jednak w porównaniu do innych metod jest bardzo krótki, co zabezpiecza przed nieko­rzystnymi przemianami substancji leczniczej. Właściwości produktu, takie jak wielkość nano- lub mikrocząstek, kształt, porowatość zależą od doboru parametrów procesu, a w szczególności ciśnienia i szybkości przepływu czynnika atomi- zującego, szybkości przepływu i temperatury czyn­nika suszącego oraz szybkości rozpylania cieczy. Dodatkowe wyposażenie suszarki w piezoelek­tryczne dysze wibracyjne, odśrodkowy separator cząstek stałych, elektrostatyczny kolektor cząstek i pętlę recyrkulacyjną umożliwia optymalizację kształtu i wielkości cząstek, zwiększenie odzysku suszonego produktu, a także stosowanie rozpusz­czalników organicznych w obiegu zamkniętym. Na skalę przemysłową metodę suszenia rozpyłowego
zastosowano do wytwarzania preparatów zawie­rających m.in.: takrolimus (Prograf®, Modigraf®), rosuwastatynę (Crestor®), etrawirynę (Intelence®), telaprewir (Incivo®) oraz wprowadzony w 2015 r. preparat skojarzony lumakaftoru i iwakaftoru (Orcambi®) wykorzystywany w leczeniu muko- wiscydozy [46].
Zastosowanie dwutlenku węgla w stanie nadkry- tycznym jest coraz popularniejszą metodą otrzymy­wania amorficznych substancji leczniczych, jego korzystne właściwości stwarzają możliwość eli­minacji rozpuszczalników organicznych stosowa­nych w metodach odparowania rozpuszczalnika lub suszenia rozpyłowego [47]. Dwutlenek węgla jest bezwonny, nietoksyczny, niemutagenny, nie­palny, o wysokiej czystości chemicznej oraz stabilny termodynamicznie [48]. W stanie nadkrytycznym występuje powyżej temperatury 31,4°C i ciśnienia 74 bar. Powyżej punktu krytycznego charakteryzuje się lepkością zbliżoną do gazów, gęstością do cieczy oraz dobrymi właściwościami dyfuzyjnymi. Para­metrami krytycznymi procesu są ciśnienie, tem­peratura, prędkość przepływu dwutlenku węgla, prędkość mieszania. W ten sposób uzyskano amor­ficzną formę m.in. karbamazepiny [49] oraz furo- semidu [50].
Analiza piśmiennictwa za lata 2011-2018 wska­zuje na zwiększone zainteresowanie problematyką amorfizacji substancji leczniczych. W tym okresie ukazało się 1653 publikacji poświęconych tej tema­tyce, jakkolwiek liczba przebadanych substancji jest nadal niewielka. Zazwyczaj prowadzone szcze­gółowe badania dotyczą jednej lub kilku substan­cji leczniczych, w związku z czym nie jest możliwe wyciągnięcie ogólnych wniosków. Ponadto, prze­ważająca część publikacji dotyczy metod uzyski­wania form amorficznych, a nie badań prowadzą­cych do poznania i zrozumienia mechanizmów jej uzyskiwania oraz stabilizacji. Otrzymywanie sub­stancji leczniczej w stanie amorficznym związane jest z możliwością pojawienia się nieprzewidzianych zmian pod wpływem czynników takich jak tempe­ratura, ciśnienie, obecność wilgoci [12]. W formu­łowaniu amorficznych układów należy w szczegól­ności wziąć po uwagę:
- poznanie oddziaływań pomiędzy cząsteczkami substancji leczniczej i nośnika na poziomie mole­kularnym oraz wykonanie analiz obejmujących bezpośrednie porównanie układów różnych sub­stancji leczniczych z różnymi nośnikami, w celu opracowania ogólnego modelu;
- wpływ wyżej wymienionych parametrów na właściwości badanych układów bezpośrednio po sporządzeniu, jak i po okresie przechowy­wania, zwracając uwagę na możliwość krysta­lizacji podczas rozpuszczania i pojawienie się na powierzchni układu warstwy charakteryzującej
676
Tom 74 ■ nr 11 ■ 2018

TECHNOLOGIA POSTACI LEKU
się dużą lepkością, co w konsekwencji może zna­leźć odbicie w badaniach in vivo [6].
Z tego względu istnieje konieczność monito­rowania przemian fazowych, jakie zachodzą pod­czas procesów technologicznych oraz zgłębianie wiedzy na temat czynników mogących je wywo­ływać. Zrozumienie molekularnego podłoża zja­wisk zachodzących w ciele stałym, w tym zjawisk zeszklenia, dewitryfikacji czy oddziaływań pomię­dzy cząsteczkami substancji leczniczej i nośnika jest istotne w kontekście opracowywania form leku na skalę przemysłową.
Artykuł powstał dzięki finansowemu wsparciu Narodowego Centrum Nauki, grant Symfonia 3 nr 2015/16/W/NZ7/00404.
Otrzymano: 2018.10.26 ■ Zaakceptowano: 2018.11.15
## Piśmiennictwo
1. Włodarski K., Sawicki W., Haber K, Knapik J., Wojnarowska Z., Paluch M., Lepek P., Hawelek L., Tajber L.: Physicochemical proper­ties of tadalafil solid dispersions - impact of polimer on the apparent solubility and dissolution rate of tadalafil. Eur. J. Pharm. Biopharm 2015, 94: 106-115.
2. Ghandi R., Dand N.: BCS class IV drugs: Highly notorius candidates for formulation development. J. Control Release 2017, 248: 71-95.
3. Włodarski K., Sawicki W, Paluch K.J., Tajber L., Grembecka M., Hawelek L., Worjanowska Z., Grzybowska K., Talik E., Paluch M.: The influence of amorphization methods on the apparent solubi­lity and dissolution rate of tadalafil. Eur. J. Pharm. Sci. 2014, 62: 132-140.
4. Hancock B.C., Zografi G., Characteristisc and Significance of the Amorphous State in Pharmaceutical Systems. J. Pharm. Sci. 1997, 86(1): 1-12.
5. Kanaujia P., Poovizhi P., Nga W.K., Tana R.B.H.: Amorphous formula­tions for dissolution and bioavailability enhancement of poorly solu­ble APIs. Powder Technol. 2015, 285: 2-15.
6. Edueng K., Mahlin D., Bergstrom Ch.: The need for restricting the disordered science of amorphous drug formulation. Pharm. Res. 2017, 34: 1754-1772.
7. Lipinski C.A., Lombardo F., Dominy B.W, Feeny P.J.: In vitro models for selection of development candidate experimental and compu­tational approaches to estimate solubility and permeability in drug discovery and development settings. Adv. Drug. Deliv. Rev. 1997, 23: 3-25.
8. Vasconcelos T., Marques S., Neves J., Sarmento B.: Amorphous solid dispersions: Rational selection of manufacturing process. Adv Drug Del Rev 2016, 100: 85-101.
9. Le-Ngoc Ch., Park Ch., Lee B.J.: Current trends and future perspec­tives of solid dispersions containing poorly water-soluble drugs. Eur. J. Pharm. Biopharm. 2013, 85: 799-813.
10. Sekiguchi K., Obi N.: Studies on absorption of eutetic mixture. I. A comparison of the behavior of eutectic mixture of sulfathiazole and that of ordinary sulfathiazole in man. Chem. Pharm. Bull. 1961, 9: 866-872.
11. Winslow Ch.J., Nichols B.L.B., Novo D.C., Mosquera-Giraldo L.I., Taylor L.S., Edgar K.J., Neilson A.P: Cellulose-based amorphous solid dispersions enhance rifapentine delivery characteristics in vitro. Carbohydr. Polym. 2018, 182: 149-158.
12. Rams-Baron M. Jachowicz R., Boldyreva E., Zhou D., Jamróz W, Paluch M.: Amorphous Drugs Benefits and Challenges. Wyd. 1, Sprin­ger 2018: 64-65.
13. Desai J., Alexander A., Riga A.: Characerization of polymeric disper­sions of dimenhydramine in ethyl cellulose for controlled release. Int. J. Pharm. 2006, 308: 115-123.
14. Huang J., Wigent R. J., Schwartz J. B.: Nifedipine molecular dispersion in microparticles of ammonio methacrylate copolymer and ethyl- cellulose binary blends for controlled drug delivery: effect of matrix composition. Drug Dev. Ind. Pharm. 2006, 32: 1185-1197.
15. Cui F., Yang M., Jiang Y, Cun D., Lin W, Fan Y, Kawashima Y: Design of sustained-release nitrendipine microspheres having solid
dispersion structure by quasi-emulsion solvent diffusion method. J. Control. Release 2003, 91: 375-384.
1. Vasconcelos T., Sarmento B., Costa P.: Solid dispersions as strategy to improve oral bioavailability of poor water soluble drugs. Drug Discov. Today 2007, 23/24(12): 1068-1075.
2. Vasconcelos T., Marquez S., Neves J., Sarmento B.: Amorphous solid dispersions: Rational selection of manufacturing process. Adv. Drug Deliv. Rev. 2016, 100: 85-101.
3. Surana R., Pyne A., Suryanarayanan R.: Effect of Aging on the Phy­sical Properties of Amorphous Trehalose. Pharm. Res. 2004, 21(5): 1167-1176.
4. Dengale S. J., Grohganz H., Rades T., Löbmann: Recent advances in co-amorphous drug formulations. Adv. Drug. Deliv. Rev. 2016, 100: 116-125.
5. Löbmann K. Strachan C., Grohganz H., Rades T., Korhonen O., Laiti­nen R.: Co-amorphous simvastatin and glipizide combinations show improved physical stability without evidence of intermolecular inte­ractions. Eur. J. Pharm. Biopharm. 2012, 81: 159-169.
6. Patent CN10392049A.
7. Patent CN103497178A.
8. Patent CN103467363A.
9. Patent CN104693181A.
10. Kolasinac N., Kachrimanis K., Homsek I., Grujic B., Duric Z., Ibric S.: Solubility enhancement of desloratadine by solid dispersion in polo- xamers. Int. J. Pharm. 2012, 436: 161-170.
11. Papageoriou G.Z., Bikiaris D., Karavas E., Politis S., Docoslis A., Park Y, Stergiou A., Georgaraksis E.: Effect of Physical State and Particle Size Distribution on Dissolution Enhancemenc of Nimodypine/PEG Solid Dispersions Prepared by Melting Mixing and Solvent Evapora­tion. AAPS J. 2006, 8(4): 623-631.
12. Fernandez J., Vila-Jato J.L., Blanco J.: Some properties of diazepam­-polyethylene glycol 6000 solid dispersions and their modification in the presence of stearic acid or polysorbate 80. Drug. Dev. Ind. Pharm. 1989, 15: 2491-2513.
13. Damian F., Blaton N., Naesens L., Balzarini J., Kinget R., Augustijns P., Van den Mooter G.: Physicochemical characterization of solid dispersions of the antiviral agent UC-781 with polyethylene glycol 6000 and Gelucire 44/14. Eur. J. Pharm. Sci. 2000, 10: 311-322.
14. Kolasinac N., Kachrimanis K., Homsek I., Grujic B., Duric Z., Ibric S.: Solubility enhancement of desloratadine by solid dispersion in polo- xamers. Int. J. Pharm. 2012, 436, 161-170.
15. Papageoriou G.Z., Bikiaris D., Karavas E., Politis S., Docoslis A., Park Y, Stergiou A., Georgaraksis E.: Effect of Physical State and Particle Size Distribution on Dissolution Enhancemenc of Nimodypine/PEG Solid Dispersions Prepared by Melting Mixing and Solvent Evapora­tion. AAPS J. 2006, 8(4): 623-631.
16. Ashour E.A., Majumdar S., Alsheteli A., Alshehri S., Alsulays B., Feng X., Kolter K., Langely N., Repka M.A.: Hot Melt Extrusion as an Approach to Improve Solubility, Permeability, and Oral Absorption of a Psychoactive Natural Product. Piperine, J. Pharm. Pharmacol. 2016 August, 68(8): 989-998.
17. Theil F., Anantharaman S., Kyeremateng S.O., van Lishaut H., Dreis­-Kühne S.H., Rosenberg J., Magerlein M., Woehrle G.H.: Frozen in Time: Kinetically Stabilized Amorphous Solid Dispersions of Nifedi­pine Stable after a Quarter Century of Storage. Mol. Pharm. 2017, 14: 183-192.
18. Lenz E., Löbmann K.,Rades T., Knop K., Kleinebudde P.: Hot Melt Extrusion an Spray Drying of Co-amorphous Indomethacin-Argi- nine With Polymers. J. Pharm. Sci. 2017, 106: 302-312.
19. Krupa A., Descamps M., Willart F J-F., Starch B., Wyska E., Jachowicz R., Danede F.: High-energy ball milling as gren proces to vitryfy tada- lafil and imprve bioavailability. Mol. Pharm. 2016, 13: 3891-3902.
20. Boldyrev VV: Mechanochemical modification and synthesis of drugs. J. Mater. Sci. 2004, 39: 5117-5120.
21. Lim R.T.Y, Ng WK., Tan R. B.H.: Dissolution enhancement of indo- methacin via amorphization using co milling and supercritical co­-precipitation processing. Powder Tech. 2013, 240: 79-87.
22. Xu K., Xiong X., Zhai Y, Wang L., Li S., Yan J., Wu D., Ma X., Li H.: Effect of milling conditions on solid-state amorphization of glipizi- de,and characterization and stability of solid forms. J. Pharm. Bio- med. Anal. 2016, 129: 367-377.
23. Shakhtshneider T.P, Danede F., Capet F., Willart J.F., Descamps M., Myz S.A., Boldyreva E.V., Boldyrev VV: Grinding of drugs with phar­maceutical excipients at cryogenic temperatures. Part I. Cryoge­nic grinding of piroxicam-polyvinylpyrrolidone mixtures. J. Therm. Anal. 2007, 89(3): 699-707.
24. Sheth A.R., Lubach J.W., Munson E.J., Muller F.X., Grant D.J.W: Mechanochromism of Piroxicam Accompanied by Intermolecular Proton Transfer Probed by Spectroscopic Methods and Solid-Phase Changes. J. Am. Chem. Soc. 2005, 127: 6641-6651.
Tom 74 ■ nr 11 ■ 2018
677

1. Lim R.T.Y, Ng WK., Tan R.B.H.: Dissolution enhancement of indome- thacin via amorphization using co milling and supercritical co-pre­cipitation processing. Powder Tech. 2013, 240: 79-87.
2. Loh Z.H., Samanta A.K., Heng P.WS.: Overview of milling techniques for improving the solubility of poorly water-soluble drugs. Asian J. Pharm. Sci. 2015, 10: 255-274.
3. Trasi N.S., Byrn S.R.: Mechanically Induced Amorphization of Drugs: A Study of the Thermal Behavior of Cryomilled Compounds. AAPS Pharm. Sci. Tech. 2012, 13(3): 772-784.
4. Wojnarowska Z., Grzybowska K., Adrjanowicz K., Kamiński K., Paluch M., Hawelek L., Wrzalik L., Dulski M.: Study of the amorphous glibenclamide drug: analysis of the molecular dynamics of quenched and cryomilled material. Mol. Pharm. 2010, 7: 1692-1707.
5. Adrjanowicz K., Kamiński K., Grzybowska K., Hawełek Ł., Paluch M., Gruszka I., Zakowiecki D., Sawicki W., Lepek P., Kamysz W., Guzik Ł.: Effect of Cryogrinding on Chemical Stability of the Spa­ringly Water-Soluble Drug Furosemide. Pharm. Res. 2011, 28: 3220-3236.
6. Douroumis D., Bouropoulos N., Fahr A.: Physicochemical charac­terization of solid dispersions of three antiepileptic drugs prepared
by solvent evaporation method. J. Pharm. Pharmacol. 2007, 59: 645-653.
1. Vasconcelos T., Marques S., des Neves J., Sarmento B.: Amorphous solid dispersions : Rational selection of a manyfacturing process. Adv. Drug Deliv. Rev. 2016, 100: 85-101.
2. Badens E., Masmoudi Y., Mouahid A., Crampon Ch.: Current situ­ation and perspectives in drug formulation by using supercritical fluid technology. J Supercrit. Fluids 2018, 134: 274-283.
3. Knez Z., Markocic E., Leitgeb M., Primozic M., Knez Hrncic M., Sker- get M.: Industrial applications of supercritical fluids: a review. Energy 2014, 77: 235-243.
4. Ugaonkar S., Nunes A.C., Needham T.E.: Effect of n-scCO2 on cry­stalline to amorphous conversion of carbamazepine. Int. J. Pharm. 2006, 333(1-2): 152-161.
5. Zordi N., Moneghini M., Kikic I., Grassi M., Castillo A., Solias D., Bolger M.B.: Application of supercritical fluids to enhance the dis­solution behaviors of Furosemide by generation of micropar­ticles and solid dispersions. Eur. J. Pharm. Biopharm. 2018, 81: 131-141.
678
Tom 74 ■ nr 11 ■ 2018