ZESZYTY	NAUKOWE	UNIWERSYTETU
JAGIELLOŃSKIEGO	MCCCXX
doi: 10.4467/20843852.OM.11.002.0259, s. 25–36
OPUSCULA MUSEALIA Z. 19 2011
ALICJA RAFALSKA-ŁASOCHA
Wydział Chemii UJ
MARTA GRZESIAK
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN
MARCIN OSZAJCA
Wydział Chemii UJ
WIESŁAW ŁASOCHA
Wydział Chemii UJ
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN
Rentgenowska dyfraktometria proszkowa w badaniach zabytkowych obiektów. Nowe możliwości badawcze
na Wydziale Chemii UJ
I. Wprowadzenie
Wśród wielu technik stosowanych do badań dzieł sztuki i wykorzystujących promie- niowanie rentgenowskie (np. radiograﬁa, SEM/EDX, XRF) dyfraktometria proszkowa
– XRPD – coraz częściej jest stosowana w badaniach obiektów dziedzictwa kulturowe- go. Technikę tę wykorzystuje się np. w analizie pigmentów (mineralnych lub syntetycz- nych), kamienia, ceramiki, materiałów budowlanych, stopów metali i produktów ich korozji. W analizach dyfraktometrycznych badana substancja musi posiadać strukturę krystaliczną, gdyż techniki dyfrakcyjne są bezużyteczne w przypadku substancji amor- ﬁcznych. Dzięki temu, że każda substancja krystaliczna daje charakterystyczny dla sie- bie obraz dyfrakcyjny, zastosowanie dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego pozwa- la na identyﬁkację różnych substancji nawet w kilkuskładnikowej mieszaninie, co jest częstym przypadkiem w badaniu preparatów pochodzących z obiektów zabytkowych.
Techniki dyfrakcyjne posiadają wiele zalet, wśród których jedną z najważniejszych jest ich nieniszczący charakter. Próbkę po analizie dyfrakcyjnej można używać do dal- szych badań. Równie ważna jest też możliwość identyﬁkacji składników mieszanin, jak

26
też możliwość rozróżnienia i identyﬁkacji substancji, które mają podobny skład pier- wiastkowy, ale inną budowę krystalograﬁczną. Analiza dyfrakcyjna jest techniką, która pozwala na identyﬁkację wielu różnych pigmentów miedziowych lub produktów ich degradacji. Wymienić tu można np. malachit, atakamit, paratakamit, nantokit, botallakit, brochantyt i wiele innych związków, które ogólnie określa się jako pigmenty lub związki miedziowe. Analiza strukturalna pozwala na dokładną identyﬁkację związków chemicz- nych zawartych w badanym preparacie, co jest często priorytetowe w podejmowaniu de- cyzji o potrzebie natychmiastowej interwencji konserwatorskiej. Jeśli w badanej próbce stwierdzi się np. związki chemiczne wskazujące na niebezpieczne procesy korozyjne (np. choroba brązu), należy niezwłocznie podjąć prace konserwatorskie, podczas gdy zdrowa patyna takiej interwencji nie wymaga.
Czas pomiaru dyfrakcyjnego jest stosunkowo krótki, próbka nie wymaga specjali- stycznego przygotowania, a analiza otrzymanych wyników jest możliwa na podstawie bogatych baz danych Powder Diffraction Files. Dodatkowo w przypadku techniki mi- krodyfrakcyjnej możliwa jest analiza bardzo małych ilości próbek, także w postaci prze- krojów przygotowanych do innych analiz.
Jeśli badany obiekt jest niewielkich rozmiarów (np. monety, brosze, zapinki itp.), dyfraktometria proszkowa może mieć również charakter nieinwazyjny. Pomiary dyfrak- cyjne i mikrodyfrakcyjne materiałów z zabytkowych obiektów od kilku lat są prowa- dzone w ramach prac badawczych w Zespole Strukturalnej Dyfraktometrii Proszkowej Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pomiary te są obecnie konkurencyjne w stosunku do badań synchrotronowych.
II. Podstawy metod dyfrakcyjnych
Krystaliczna budowa materii
Ciała stałe charakteryzujące się uporządkowaną, powielaną w 3 wymiarach budową wewnętrzną nazywamy ciałami krystalicznymi. Mogą one tworzyć monokryształy lub materiały polikrystaliczne. Pojedynczy kryształ lub krystalit, który nie wykazuje zro- stów, pęknięć i nie zawiera wrostków innych substancji, jest nazywany monokryształem. Polikryształ składa się z dużej liczby kryształów bądź krystalitów o mikroskopijnych rozmiarach.
Właściwości i oddziaływanie promieniowania rentgenowskiego z materią
Promieniowaniem rentgenowskim nazywamy fale elektromagnetyczne o długości od kilkuset angstremów do tysięcznych części angstrema. Promienie rentgenowskie stoso- wane do badań struktury kryształów mają długość fali w granicach 0,2–2,5 Å. Długości fal promieni rentgenowskich odpowiadają odległościom międzyatomowym w ciałach

27
stałych i ciekłych. Dodatkowo występuje nadzwyczajna zdolność przechodzenia tego typu promieni przez przedmioty nieprzeźroczyste dla promieni z zakresu widzialnego1. W przypadku oddziaływania promieniowania rentgenowskiego z materią wyróżnia się trzy główne zjawiska: emisję charakterystycznego promieniowania rentgenowskie- go, rozproszenie niespójne (efekt Comptona), a także powstawanie spójnego promienio-
wania rozproszonego.
W przypadku ciał krystalicznych interferencja spójnego promieniowania rozproszo- nego na atomach powoduje selektywne wzmocnienie promieniowania rozproszonego. Wzmocnienie obserwujemy tylko w wybranych kierunkach, a w pozostałych następu- je osłabienie lub zupełne wygaszenie. Poza promieniami biegnącymi w kierunku pier- wotnym obserwuje się również wiązki promieni odchylone od kierunku pierwotnego. Wiązki takie są nazywane wiązkami promieni ugiętych. Kąt pomiędzy wiązką pierwotną a wiązką ugiętą (kąt ugięcia) zależy od rozmiarów i kształtu komórki elementarnej. Licz- ba, rodzaj i rozmieszczenie atomów w komórce decydują o natężeniu wiązki ugiętej. Zjawisko rozpraszania i interferencji promieni nazwano dyfrakcją2.
Dyfrakcja i teoria Bragga–Wulfa
Według opracowanej przez Lauego teorii dyfrakcji każdy z atomów sieci krystalicz- nej staje się źródłem fal sferycznych o takiej samej częstości drgań jak padające pro- mienie rentgenowskie. Bragg i Wulf podali znacznie prostszą interpretację zjawiska dy- frakcji promieni rentgenowskich na kryształach. Punktem wyjścia teorii Bragga–Wulfa jest potraktowanie kierunków wzmocnionych promieni rentgenowskich jako kierunków selektywnego interferencyjnego odbicia od określonych płaszczyzn sieciowych kryszta- łu. Obrazowo przedstawiono to na ilustracji 1.
Il. 1. Interferencyjne odbicie monochromatycznej wiązki równoległych promieni rentgenowskich od serii płaszczyzn sieciowych (hkl). Płaszczyzny sieciowe oznaczono jako I, II, III
1
Z. Trzaska Durski, H. Trzaska Durska, Podstawy krystalograﬁi strukturalnej i rentgenowskiej,
PWN, Warszawa 1994.
2
T. Penkala, Zarys krystalograﬁi, PWN, Warszawa 1972.

28
Gdy na równoległe płaszczyzny sieciowe (hkl) o odległości międzypłaszczyzno- wej d pada wiązka promieni rentgenowskich o określonej długości fali λ pod kątem θ nazywanym kątem odbłysku, to promienie padające 1, 2,..., n zostają odbite od roz- patrywanych płaszczyzn. Różnica dróg pomiędzy promieniami odbitymi 1 i 2 wynosi Δ = BC – AC. Ponieważ BC = BD, a AC = BE, dlatego też różnica dróg wynosi:

Δ = BD – BE = 2d sin θ

W przypadku odbicia interferencyjnego rozpatrywana różnica dróg jest równa całko- witej długości fali bądź jej wielokrotności, co przedstawia wzór:
Δ = 2d sin θ = nλ gdzie n jest liczbą całkowitą i oznacza rząd odbicia.
Powyższy wzór jest nazywany równaniem Bragga–Wulfa i stanowi bardzo ważne
równanie w rentgenowskiej analizie strukturalnej. Jeśli znamy długość fali promienio- wania rentgenowskiego λ oraz kąt odbłysku θ, to z przekształcenia równania Bragga– Wulfa możemy obliczyć wartość odległości międzypłaszczyznowej d:
d  n
2 sin
Powyższe równanie jest wykorzystywane w analizie obrazów dyfrakcyjnych uzyski- wanych w trakcie badań dyfrakcyjnych.
Metoda dyfraktometryczna – dyfraktometr polikrystaliczny
Aparat, w którym położenia i natężenia wiązek odbitych rejestruje się za pomocą detektorów licznikowych, takiego typu jak liczniki proporcjonalne, scyntylacyjne lub półprzewodnikowe, nosi nazwę dyfraktometru. Dyfraktometry składają się z trzech za- sadniczych części:
- lampy rentgenowskiej z generatorem wysokiego napięcia
- goniometru, na którym umieszczona jest płaska próbka i licznik
- układów rejestrujących.
Wiązka promieni rentgenowskich, uformowana przez układ „optyki wiązki pierwot- nej”, pada na preparat, a powstały reﬂeks dyfrakcyjny jest kierowany przez układ szcze- lin wiązki ugiętej do licznika. Ognisko lampy rentgenowskiej, szczelina rozdzielcza oraz próbka są umieszczone na okręgu ogniskowania zgodnie z wymogami geometrii Bragga–Brentano. Próbka polikrystaliczna, ustawiona w osi goniometru, jest oświetlana promieniowaniem pod zmieniającym się w trakcie pomiaru kątem padania. Jednocześ- nie detektor obraca się wokół osi goniometru z prędkością zsynchronizowaną z obro- tem próbki (lub lampy) celem rejestracji powstałych wiązek promieniowania ugiętego. W wyniku pomiaru otrzymuje się dyfraktogram, na którym są obserwowane charaktery- styczne maksima odpowiadające poszczególnym reﬂeksom3.
Z. Bojarski, M. Gigla, K. Stróż, M. Surowiec, Krystalograﬁa, PWN, Warszawa 2007.
3

29
Ważną zaletę dyfraktometru rentgenowskiego stanowi fakt, że wartością mierzoną jest nie tylko kąt θ, pod jakim odbijane są promienie rentgenowskie, lecz także natężenia obserwowanych reﬂeksów. Dyfraktogram jest otrzymywany w postaci wykresu w ukła- dzie kąt 2 θ – natężenie (intensywność/ilość zliczeń).
Przykładowy dyfraktogram przedstawia ilustracja 2.
Il. 2. Przykładowy obraz dyfrakcyjny uzyskany techniką dyfrakcji polikrystalicznej dla pigmentu o nazwie zieleń hiszpańska (verdigris, grynszpan)
Mikrodyfrakcja
Mikrodyfrakcja jest techniką wykorzystywaną w przypadku, gdy przedmiotem bada- nia jest mała próbka bądź też mały fragment preparatu. Kiedy próbka składa się z wielu warstw, wykazuje naprężenia w sieci krystalicznej lub preferowane ułożenie krystali- tów, wtedy niezbędne są pomiary dyfrakcyjne wykonane w ściśle określonych punk- tach. Umożliwia to uzyskanie z „przestrzenną rozdzielczością” informacji dotyczącej mikrostrukturalnych właściwości próbki. W takim przypadku naświetlana musi być bar- dzo mała powierzchnia próbki. Osiągnięcie tego jest możliwe przez uzyskanie bardzo wąskiej wiązki promieni, w tym również wytwarzanych przez lampy rentgenowskie.
Wykorzystanie techniki mikrodyfrakcyjnej jest możliwe dzięki opracowaniu w ostat- nich latach specjalnych elementów optyki rentgenowskiej służących do badań bardzo małych preparatów. W późnych latach 90. XX wieku ukazały się pierwsze artykuły na temat analizy materiałów z wykorzystaniem rentgenowskiej techniki mikrodyfrakcyjnej.
natężenie [a.u.]

30
Początkowo badania te były wykonywane głównie dzięki wykorzystaniu mikrowiązek promieniowania synchrotronowego, ponieważ źródła tego promieniowania charaktery- zują się wystarczającą intensywnością, pozwalającą na otrzymanie w rozsądnym czasie danych dyfrakcyjnych z powierzchni rzędu 0,001–0,1 mm. Synchrotron nie jest jednak narzędziem dostępnym w rutynowych badaniach laboratoryjnych. Znacznie wygodniej- szy układ stanowi punktowe, laboratoryjne źródło promieniowania rentgenowskiego (lampa), połączone z kapilarą skupiającą oraz czułym detektorem.
Kapilara służąca do uzyskania wąskiej wiązki promieniowania rentgenowskiego jest wydrążoną szklaną rurką. Promienie rentgenowskie są kierowane wzdłuż osi kapilary przez wykorzystanie efektu całkowitego zewnętrznego odbicia w jej wnętrzu. W wyniku przejścia przez kapilarę rozbieżna wiązka promieni rentgenowskich zmienia się w wąską wiązkę quasi-równoległą. Ilustracja 3 schematycznie przedstawia proces przemieszcza- nia się wiązki promieni wewnątrz kapilary. Średnica wiązki promieni rentgenowskich na końcu kapilary wynosi od 10 μm do 2 mm.
Il. 3. Efekt całkowitego zewnętrznego odbicia wewnątrz szklanej kapilary
Wykorzystanie kapilary umożliwia analizę małych fragmentów próbki, ponieważ – dzięki wydajnej kolimacji wiązki – jest naświetlana bardzo mała powierzchnia próbki. Średnica naświetlanej powierzchni zależy od wewnętrznej średnicy kapilary oraz od od- ległości pomiędzy wyjściem kapilary a osią goniometru. Maksymalny rozmiar badanej próbki, na który padają promienie rentgenowskie, zależy nie tylko od średnicy kapilary skupiającej, lecz także od czynników geometrycznych.
W trakcie przygotowania próbki do pomiaru dyfrakcyjnego detektor zastępuje się mikroskopem optycznym bądź kamerą w celu umieszczenia próbki na odpowiedniej wysokości, właściwego jej nachylenia oraz umożliwienia prawidłowego wyboru punk- tów pomiarowych (il. 4). Zwykle możliwe jest wybranie na powierzchni próbki odpo- wiedniego płaskiego fragmentu wielkości rzędu 0,1 mm. Właściwe ustawienie próbki stanowi ważny czynnik wpływający na jakość otrzymanych danych dyfrakcyjnych.

 monokapilara
punktowe źródło promieniowania

31
Il. 4. Dyfraktometr X’Pert PRO MPD ﬁrmy PANalytical z kamerą używaną do prawidłowego ustawie- nia próbki
Głównymi ograniczeniami analizy mikrodyfrakcyjnej są: rozmiary powierzchni, na które pada promieniowanie rentgenowskie, rozmiary krystalitów w badanym materiale oraz granica detekcji substancji tworzącej obraz dyfrakcyjny4.
Baza danych dyfrakcyjnych – PDF
Dyfraktometria proszkowa umożliwia identyﬁkację poszczególnych faz krystalicz- nych wchodzących w skład badanej próbki. Identyﬁkacja polega na dopasowaniu otrzy- manego obrazu dyfrakcyjnego na podstawie pozycji pików i ich intensywności – do danych zawartych w bazach danych dyfrakcyjnych (Powder Diffraction File – PDF), które są narzędziem wykorzystywanym w analizie danych dyfrakcyjnych. Bazy PDF są tworzone i aktualizowane w Międzynarodowym Centrum Danych Dyfrakcyjnych (In- ternational Centre for Diffraction Data – ICDD) mieszczącym się w Pensylwanii (USA). Aktualnie bazy danych zawierają ponad 300 tysięcy danych dyfrakcyjnych dla różnych substancji.
Pojedynczy zbiór danych dla konkretnego związku, bądź pierwiastka chemicznego, posiada niepowtarzalny numer rekordu i zawiera takie informacje jak: nazwa, wzór su- maryczny, odległości międzypłaszczyznowe wraz ze wskaźnikami Millera, intensywno- ści odpowiadających im reﬂeksów, a także inne dane krystalograﬁczne.
4
V. Simova, P. Bezdicka, J. Hradilova, D. Hradil, T. Grygar, X-ray powder microdiffraction for
routine analysis of paintings, „Powder Diffraction”, 2005, vol. 20, no. 3, s. 224–229.

32
III. Przykładowe zastosowanie badań mikrodyfrakcyjnych do identyﬁkacji pigmentów
Jak wspomniano wcześniej, przedmiotem analizy mikrodyfrakcyjnej może być za- równo maleńki fragment próbki pobranej z malowidła, jak i próbka zatopiona w żywicy. Próbki do badań mikrodyfrakcyjnych wykonanych w Zespole Strukturalnej Dyfrak- tometrii Proszkowej Wydziału Chemii UJ pobrano z zielonych fragmentów obrazów w trakcie ich konserwacji w Pracowni Konserwacji i Restauracji Malowideł Sztalugo- wych na Podobraziu Drewnianym, Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie. Pochodzą one z oryginalnych warstw malarskich, z miejsc przy ubyt- kach lub krawędziach. Były to maleńkie fragmenty obiektów, pobrane do sporządzenia
przekrojów poprzecznych.
Celem analizy mikrodyfrakcyjnej była identyﬁkacja zielonych pigmentów stosow- anych przez artystów w badanych obiektach. Poniżej zostanie przedstawiona analiza mikrodyfrakcyjna zielonej warstwy malarskiej z obrazu Chrystus Zmartwychwstały z Bodzentyna.
Zabytki sztuki gotyckiej w Polsce są przedmiotem badań i publikacji5. Wiedza na temat malowidła ze sceną Zmartwychwstania z Bodzentyna jest jednak niewielka, a hi- storia obiektu mało znana. Przypuszczalnie pochodzi on z XVI wieku. W ciągu wieków doznał znacznego uszczerbku, w związku z czym jego rozległe partie to współczes- ne rekonstrukcje. Zgodnie z literaturą przedmiotu do zielonych pigmentów używanych w XVI wieku należą:
A. Zieleń hiszpańska (verdigris, grynszpan) – to wspólna nazwa octanów miedzi(II) o różnym składzie chemicznym, których zakres barwy rozciąga się od niebieskiego, nie- bieskozielonego, zielononiebieskiego po zielony.
Na podstawie składu chemicznego związki te można podzielić na dwie grupy:
a) Zasadowy verdigris, w skład którego mogą wchodzić następujące związki che- miczne:
1. [Cu(CH3COO)2]2Cu(OH)2.5H2O (niebieski)
2. Cu(CH3COO)2Cu(OH)2.5H2O (niebieski)
3. Cu(CH3COO)2[Cu(OH)2]2 (niebieski)
4. Cu(CH3COO)2[Cu(OH)2]3.2H2O (zielony)
Zieleń hiszpańska może zawierać jeden z powyższych związków bądź też być mie-
szaniną związków 1 i 2, 2 i 4.
b) Obojętny verdigris, będący neutralnym, uwodnionym octanem miedzi Cu(CH3COO)2.H2O o kolorze niebieskozielonym6.
Zieleń hiszpańska to pigment otrzymywany sztucznie, znany od starożytności, wy- mieniany często w spisach kolorów i literaturze z okresu średniowiecza, renesansu i ba- roku. Badania zabytkowych obrazów potwierdziły, że był wykorzystywany jako pigment przez malarzy europejskich od XIII do XIX wieku, ale najczęściej występował w okresie XV–XVII wieku. Zieleń hiszpańską mieszano z dodatkiem bieli ołowiowej lub żółtej
5
6
J. Gadomski, Gotyckie malarstwo tablicowe Małopolski 1420–1470, PWN, Warszawa 1981.
H. Kühn, Identiﬁcation of the materials of paintings: Verdigris and copper resinate, „Studies in
Conservation”, 1970, 15.

33
ołowiowo-cynowej ze względu na słabe właściwości kryjące. Dodatkowo zmieszanie z żółcienią ołowiowo-cynową pozwalało na uzyskiwanie cieplejszej, neutralnej zieleni.
Malachit – CuCO3·Cu(OH)2 lub Cu2CO3(OH)2 – to pigment naturalny otrzymywa- ny z minerału o tej samej nazwie, występujący wraz z azurytem w warstwach zwietrza- łych rud miedzi. Znany już w starożytności, identyﬁkowany w iluminowanych rękopisach europejskich od VIII do XVI wieku, w Europie powszechny do końca XVIII wie- ku. Popularny pigment na ziemiach polskich (ołtarz Wita Stwosza, obrazy „szkoły kra- kowskiej”). Używany do końca wieku XVIII, później wyparty przez pigmenty synte- tyczne i wykorzystywany sporadycznie jeszcze pod koniec XIX wieku. Malachit był naj- częściej stosowany w malarstwie temperowym. Wrażliwy na oddziaływanie środowiska
alkalicznego, dlatego też niezalecany w technikach, gdzie stosowano spoiwo wapienne7.

Ziemia zielona – to uwodnione glinokrzemiany: żelaza(II), żelaza(III), magnezu i potasu – skład zmienny: produkty utleniania minerałów glaukonitu i seladonitu. Za barwę odpowiedzialne są jony Fe2+. Ziemia zielona to pigment naturalny, stosowany już od czasów starożytnych. Ziemię zieloną w Europie stosuje się we wszystkich technikach od średniowiecza aż do dzisiaj. Często spotykana w malarstwie polskim ze szczególnym uwzględnieniem malarstwa ściennego wieku XVII i XVIII. Obecnie dostępne pigmenty nazywane ziemiami zielonymi są często preparowane przez producentów i nie zawsze zawierają glaukonit i seladonit8.
Dla otrzymania zielonej barwy malarze czasem mieszali farby. Przykładem może być niebieski – azuryt i żółcień ołowiowo-cynowa. Czasem spotyka się też dodatek bieli ołowiowej.

Azuryt (błękit górski, błękit niemiecki, błękit miedziowy, ang. blue verditer, azu- rit) o wzorze chemicznym 2CuCO3·Cu(OH)2 lub Cu3(CO3)2(OH)2 – to naturalny pigment otrzymywany z minerału azurytu występującego obok malachitu w złożach rud miedzi.
Od XV do połowy XVIII wieku był powszechnie stosowany w Europie.

Żółcień ołowiowo-cynowa Typ I: Pb2SnO4, Typ II: PbSnO3 lub Pb(SnSi)O3, któ- remu przypisuje się również wzór PbSn2SiO7 – to pigment otrzymywany sztucznie. Zi- dentyﬁkowany w obrazach pochodzących z okresu od XIII do połowy XVIII wieku. Żółcień ołowiowo-cynową zidentyﬁkowano w wielu europejskich malowidłach, między innymi u Rafaela, Leonarda da Vinci, Tycjana, Rembrandta, Vermeera.
Pigment ten był stosowany we wszystkich spoiwach9.

Biel ołowiowa o wzorze 2PbCO3·Pb(OH)2 lub Pb3(CO3)2(OH)2 – to najstarszy bia- ły pigment otrzymywany sztucznie. Znany od starożytności, stosowany również jako
7
8
P. Rudniewski, Pigmenty i ich identyﬁkacja, Skrypt ASP, Warszawa 1994.
A. Rafalska-Łasocha, Z. Kaszowska, W. Łasocha, R. Dziembaj, X-ray powder diffraction inve-
stigation of green earth pigments, „Powder Diffraction”, 2010, 25, s. 38–45.
9
H. Kühn, Lead tin Yellow. Identiﬁcation of the materials of paintings, „Studies in Conservation”,
1968, 13, s. 7–33.

34
kosmetyk. Zidentyﬁkowany w portretach z Fayum. Jako najpopularniejszy biały pig- ment był stosowany w malarstwie sztalugowym do połowy XIX wieku.

Jak widać z krótkiej charakterystyki pigmentów, każdy z pigmentów miedziowych, jak również często ołowiowych, pomimo że zawiera ten sam metal, jest opisywany in- nym wzorem chemicznym i każdy z nich jest inną substancją chemiczną posiadającą odmienne właściwości ﬁzykochemiczne. Ich dokładna identyﬁkacja, możliwa dzięki dy- fraktometrii proszkowej, może w niektórych przypadkach decydować o datowaniu lub sygnowaniu badanych obiektów.
Badania mikrodyfrakcyjne przeprowadzono na Wydziale Chemii Uniwersytetu Ja- giellońskiego z wykorzystaniem dyfraktometru X’Pert PRO MPD wyposażonego w mo- nokapilarę kolimującą wiązkę o średnicy wyjściowej 0,1 mm, umożliwiającą pomiar mi- krodyfrakcyjny. Opracowanie wyników wykonano z wykorzystaniem oprogramowania X’menu, a także programów Powder cell i OriginPro 7.5.

Warunki pomiarów: Napięcie: 40 kV, natężenie: 30 mA, promieniowanie: CuKα, licznik: PIXCEL, zakres pomiarowy: 5.04–86.16 º2θ.
+ – biel ołowiowa
^ – cynober M – malachit
Y – żółcień ołowiowo-cynowa
Il. 5. Obraz mikrodyfrakcyjny przekroju próbki pochodzącej z gotyckiego obrazu Chrystus Zmartwych- wstały (Bodzentyn). Widoczny amorﬁczny garb w zakresie 4–20o2 pochodzi od żywicy, w której został zatopiony przekrój warstwy malarskiej
natężenie [a.u.]

35
Dane odczytane z otrzymanego obrazu mikrodyfrakcyjnego, dla przekroju pocho- dzącego z obrazu z Bodzentyna (il. 5), analizowano z wykorzystaniem baz danych PDF-2 oraz PDF-4+10. Przeprowadzona analiza wykazuje, że badana próbka zawiera żółcień cynowo-ołowiową typu I o wzorze Pb2SnO4 i numerze rekordu PDF[24-0589], ponadto wyraźnie obserwuje się obecność hydroceruzytu (bieli ołowiowej) – związ- ku o wzorze [PbCO3]2Pb(OH)2 i numerze rekordu PDF[13–0131], zielonego malachi- tu – Cu(OH)2CuCO3 i PDF[56-0001], a czerwony pigment to cynober o wzorze HgS i PDF[42-1408]. Próba porównania listy obserwowanych reﬂeksów, w przypadku ba- danej próbki z obrazem dyfrakcyjnym zieleni hiszpańskiej, nie wskazuje na zawartość tego pigmentu w badanym obrazie. Analiza zielonego pigmentu jest znacznie utrudniona przez występujący w obrazie dyfrakcyjnym amorﬁczny garb, związany z żywicą, w któ- rej została zatopiona próbka. Uniemożliwia on obserwację maksimów, których obec- ność mogłaby pomóc w identyﬁkacji zieleni hiszpańskiej, gdyby pigment ten wchodził w skład próbki.
IV. Podsumowanie
Eksperymenty mikrodyfrakcyjne można przeprowadzać obecnie nie tylko w ośrod- kach synchrotronowych. Rozdzielczość mikrodyfraktometrów laboratoryjnych nie jest tak doskonała jak w przypadku promieniowania synchrotronowego, ale jeśli weźmie- my pod uwagę procedury związane z uzyskaniem dostępu do synchrotronu, pomiary mikrodyfrakcyjne stają się konkurencyjne w stosunku do badań synchrotronowych11. Konstruowane i stosowane coraz częściej, laboratoryjne, a nawet przenośne urządzenia do pomiarów dyfrakcyjnych i ﬂuorescencyjnych pozwalają na prowadzenie badań nie- inwazyjnych (bez pobierania próbek) w miejscu przechowywania obiektów, czyli w ga- leriach, kościołach i muzeach12.
W Zespole Strukturalnej Dyfraktometrii Proszkowej Wydziału Chemii UJ istnieje możliwość prowadzenia badań mikrodyfrakcyjnych warstw malarskich, jak również in- nych preparatów pochodzących z zabytkowych obiektów. Badania te są nieniszczące i mogą być wykonywane na małych fragmentach próbek pobranych z obiektów, a tak- że na przekrojach przygotowanych do analiz z wykorzystaniem innych metod. Dzię- ki doposażeniu dyfraktometru w odpowiednie przystawki, a także poprzez możliwość pomiarów z wykorzystaniem uchwytów bezodbiciowych i monokapilar formujących, dyfraktometr ten może być stosowany do badań w zakresie analizy fazowej, badań struk- turalnych i pomiarów mikrodyfrakcyjnych. Zastosowanie technik dyfrakcyjnych w ba- daniach dzieł sztuki pozwala na głębsze poznanie procesów zachodzących w obiektach
10
International Centre for Diffraction Data, http://www.icdd.com/proﬁle/overview.htm (data do-
stępu 20.03.2012).
11
A. Duran, J. Castaing, P. Walter, Studies of Pompeian Wall paintings using synchrotron high
resolution X-ray powder diffraction and laboratory systems. Synchr. Rad. In Art and Arch., Barcelona,
Spain, 22–24 Oct. 2008.
12
M. Eveno, A. Duran, J. Castaing, A portable X-ray diffraction apparatus for in situ analyses of
masters’ paintings, „Appl. Phys. A.”, 2010, 100, s. 577–584.

36
dziedzictwa kulturowego i ciągle poszerza wiedzę na temat ich historii, technik dawnych mistrzów i materiałów, których używali w swojej pracy13.
SUMMARY

X-ray powder diffractometry in investigations of historic-objects. New possibilities of research at Faculty of Chemistry Jagiellonian University
Powder diffraction techniques in studies of historical objects can be applied to the inves- tigations of such substances as pigments, corrosion products of metals and other crystalline artistic materials. Unlike techniques such as X-ray ﬂuorescence (XRF) and other methods of chemical analysis that provide information on elemental composition, XRPD enables the identiﬁcation and differentiation of materials with similar or even identical chemical compo- sitions. Shell and limestone, are chemically the same (calcium carbonate), but the atoms are arranged differently in each of them. It would be difﬁcult to tell these materials apart using elemental analysis. Some techniques, however, such as X-ray diffraction (XRD), provide information on the way atoms are arranged in a given sample and thanks to this knowledge it is possible to detect which sample contain limestone an which contain shell.
As other examples one can mention several pigments; e.g., two types of lead-tin yellow,
Pb2SnO4 and PbSnO3 polymorphic modiﬁcations of TiO2, or different kinds of verdigris. Pre- cise information on the substance used in an artwork is sometimes of great importance in the dating and authentication a work of art, and in studying the origin of historical materials and in characterization of the artist’s workshop. Moreover, a description of secondary changes in the phase composition enables the study of the signs and causes of damage produced by en- vironmental conditions and is vital to the proper conservation of the object, whether through preventive measures or restorative treatment.
X-ray diffraction analysis requires a very small sample (in micro-diffraction measure- ments, often much less than the size of a pinhead). Moreover an identiﬁcation of the investi- gated materials can be performed with the use of already present reference powder diffraction data (PDF Files), which are prepared and distributed by the International Centre for Diffrac- tion Data (Pennsylvania, USA).
In this paper the results of the investigations of a green paint in the Goth- ic panel painting Resurrected Christ from Bodzentyn (Chrystus Zmartwychwstały z Bodzentyna are presented as an example of application of micro-diffraction analysis to study the pigments. Obtained results allowed identiﬁcation of lead tin yellow type I
(Pb2SnO4, PDF[24-0589]), hydrocerussite ((PbCO3)2Pb(OH)2, PDF[13-0131]), malachite (Cu(OH)2CuCO3, PDF[56-0001]) and cynabar (HgS, PDF [42-1408]).
E. Bontempi, D. Benedetti, A. Massardi, A. Zacco, L. Borgese, L.E. Depero, Laboratory two-
13
dimensional X-ray microdiffraction technique: a support for authentication of unknown Ghirlandaio painting, „Appl. Phys. A.”, 2008, vol. 92, no. 1, s. 155–159.